### Příklad návrhu železobetonové stropní konstrukce

1. Předběžný návrh tloušťky železobetonové desky

tloušťka h = L/30 (L/33)

Tloušťka spojité železobetonové desky v trámovém stropu nemá být menší než:

– 60 mm při vzdálenosti trámů do 1,5 m

– 70 mm při vzdálenosti trámů přes 1,5 m

(nejlépe volit 80 až 100 mm)

Přibližné stanovení ohybových momentů u spojité desky

| Ohybový moment mezipodporový | v krajním poli | + 1/10 q ls2 |
| --- | --- | --- |
|  | ve vnitřním poli | + 1/12 q ls2 |
| Ohybový moment v líci podpory | u desky o dvou polích | - 1/9 q ls2 |
|  | 3 a více polí | u prvé podpory | - 1/10 q ls2 |
|  |  | u ost. podpor | -1/12 q ls2 |

# Příklad výpočtu zatížení

| Stálé zatížení | d [m] | ( [kN/m3] | Gk [kN/m2] | (G | Gd [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC | 0,005 | 12 | 0,06 | 1,35 | 0,081 |
| Bet. mazanina | 0,05 | 23 | 1,15 | 1,35 | 1,55 |
| Žlb. deska | 0,08 | 25 | 2 | 1,35 | 2,7 |
| Omítka | 0,015 | 18 | 0,27 | 1,35 | 0,36 |
| Celkem stálé |  |  |  |  | 4,69 |
| Proměnné |  |  | Qk [kN/m2] | (Q | Qd [kN/m2] |
| Užitné (kat. D) |  |  | 7 | 1,5 | 10,5 |
| Příčka ≤ 0,8 kN/m2 |  |  | 0,8 | 1,5 | 1,2 |
| Celkem užitné |  |  |  |  | 11,7 |

Stanovení zatížení na základě rovnice EN 1990, rovnice (6.10)

Ed =  +

# Dimenzování desky

Volba materiálu

Beton C 20/25,  S 500

Stanovení materiálových charakteristik

fck = 20 MPa                 fcd = 20/1,5 =13,33 MPa

fyk = 500 MPa                fyd = 500/1,15 = 435 MPa

## Návrh výztuže

Návrh plochy tahové výztuže As, pro rozměry b a d  (b = 1 m u desky)

As = b d

Posouzení navržené výztuže:

1. Kontrola stupně vyztužení:      ( = As/(bd)

Minimální procento vyztužení (min: 0,26 fctm bd/fyk    ( 0,0013 bd

Maximální procento vyztužení do C 35/45 (x/d = 0,45), (max:  (1,1 % pro C20/25 a S500

2. Kontrola únosnosti – posouzení navržené desky

MRd = As fyd (d - ) ( MEd

Konstrukční zásady - vzdálenost nosné výztuže desky:

– max. vzdálenost        3 h ( 400 mm

– min  vzdálenost          k1 ( ; 20 mm; popř. (dg + k2), kde dg je max. velikost kameniva

součinitele k1 = 1, k2 = 5 mm

Rozdělovací výztuž asi 20 % plochy nosné výztuže, vzdálenost 3,5 h ( 400 mm

# Text boxes

PVC

Betonová mazanina

Železobetonová deska

Omítka