ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo :  1259/01

Vzorek číslo: 	3652/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : SERPENTINIZOVANÝ PERIDOTIT (HADEC)

Odebráno: 19.2.2002

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Hornina má velmi tmavou, skoro až černou barvu s nazelenalým odstínem, místy se však objevují páskované polohy, v nichž olivová zeleň je výraznější a celková barva horniny poněkud světlejší. V těchto podružně zastoupených relativně světlejších polohách lze makroskopicky identifikovat olivínová zrnka. Dále lze místy rozeznat lesklá krátce prismatická zrnka pyroxenu. Převážná a nejtmavší část horniny je však tak jemnozrnná, že rozlišení minerálních složek ani při použití lupy neumožňuje. Hornina má nevýrazně paralelní masivní stavbu a jejím mechanickým drcením vznikají nepravidelné, jen mírně anizometrické úlomky. Na nepravidelně probíhajících puklinách se místy objevují velmi tenké povlaky modravě bělošedého práškovitého karbonátu.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj.)%: olivín (52%), pyroxen (2), serpentinové minerály (41), ruda (5).

Olivín je primárně magmatickým minerálem předserpentinového stadia. Jeho původně zjevně větší souvislá zrna jsou v nynější podobě rozpadlá na menší ostrůvkovité relikty xenomorfních izometrických zrnek. Pro jeho složení lze předpokládat značně vysoký podíl forsteritové složky.

Pyroxen, rovněž  primárně magmatického původu, je v hornině reprezentované odebraných vzorkem zřejmě poněkud hojněji zastoupen, než jak ho zachycuje výbrus. Má nepravidelně prismatický habitus a podle optických vlastností ho lze přiřadit k silně hořečnaté odrůdě rombického pyroxenu – enstatitu. Serpentinizační proměny ho postihují slaběji než je tomu v případě olivínu.

Serpentin je s nevelkým odstupem za olivínem následující druhý nejfrekventovanější minerál horniny. Je vyvinut převážně ve své šupinaté antigoritové podobě a v naprosté většině je evidentním bezprostředním produktem hydratační přeměny olivínu, jehož původně větší zrna smyčkovitě segmentuje na zrna drobnější. Podružně a prakticky neoddělitelně je spjat s bledě zelenými drobnými lupínky chloritu.

Petrografické označení: silně SERPENTINIZOVANÝ PERIDOTIT (hadec).

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo :  1124/01

Vzorek číslo: 	 3283/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : DROBA

Odebráno: 24.10.2001 z 5.etáže

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Hornina se vyznačuje modravě tmavošedou barvou. Jde evidentně o polymiktní psamit, ve kterém se však vyskytují sice podružně, ale nepřehlédnutelně úlomky a závalky černošedé barvy, které svou velikostí (až 7 mm) již spadají do psefitické kategorie. Hlavní a makroskopicky dobře rozeznatelnou složkou horniny jsou drobné klasty živců o velikosti kolem ¾ mm, doprovázené obdobně velkými, ale méně četnými lesklými klasty živců. Stavba horniny je nevýrazně vrstevnatá, mechanickým drcením vznikají mírně anizometrické nepravidelně kusovité úlomky. Makroskopicky působí hornina velmi čerstvým dojmem.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %): křemen (42%), živce (14), úlomky hornin (18), tmelotvorná hmota (24), těžké minerály (2).

Křemen vystupuje v podobě subangulárně až angulárně omezených monokrystalických izometrických zrnek, na kterých se většinou zřetelně projevuje tlakové ovlivnění undulózním zhášením, jehož vnitřní úhly nezřídka dosahují hodnot až kolem 15o.

Živce bývají ve srovnání s mnohem četněji zastoupenými křemennými zrnky zpravidla mírně anizometrických tvarů. Stupeň jejich opracovanosti je však rovněž obvykle subangluární až angulární. Jde o kyselé plagioklasy složení odpovídající albitu až oligoklasu, není vyloučena ani přítomnost podružného podílu draselného živce.

Poměrně četné jsou klasty hornin, které zčásti mají velikost obdobnou úlomkům křemene a živců, tedy psamitickou, zčásti však tuto velikost výrazně převyšují. Jsou zastoupeny dvěma petrografickými odrůdami, oběma sedimentárními. Jednu představují zřetelně světlejší úlomky prachovců, druhou pak úlomky velmi jemných břidlic, temně zbarvených grafitoidní substancí.

Tmelotvorná hmota sestává z jemné směsi jílových minerálů (převážně nebo snad i výlučně reprezentovaných illitem) a bledě zeleného autigenního chloritu. Ojediněle se v této hmotě objevují i drobné lupínky klastického muskovitu.

Z těžkých minerálů jsou přítomna rudní zrnka a dále ojedinělé zirkony, apatity a patrně též epidot.

Struktura je nerovnoměrně zrnitá, psamitická s typem tmelu převážně bazální povahy,  textura je nevýrazně paralelní (vrstevnatá).

Petrografické označení:  DROBA s podružnými hrubšími úlomky a závalky.

Horninu lze považovat za poměrně kvalitní surovinu pro výrobu drceného kameniva, jehož předností zřejmě bude vedle poměrně dobré pevnosti příznivá vaznost úlomků a přilnavost k živicím. Do silničního betonu však jde o surovinu méně vhodnou se značným rizikem snížené odolnosti v alkalické reakci.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo : 1127/01

Vzorek číslo: 	3286/02

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : JEMNOZRNNÁ DROBA

Odebráno: 24.10.2001

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Hornina má velmi tmavou, skoro až černošedou barvu. Jde o polymiktní jemnozrnný psamit, v němž lze pouhým okem rozeznat klasty křemenných zrnek o velikosti kolem ¼ až ½ mm, dále mnohem méně četné klasty živců obdobných rozměru, které se projevují lesklými štěpnými ploškami a nehojné a nepříliš nápadné úlomky hornin. Ojediněle lze pozorovat žlutě kovově lesklá zrnka pyritu. Vrstevnatost je téměř neznatelná, hornina vypadá masivně a drcením poskytuje v podstatě izometrické ostrohranné úlomky. Na jednom ze dvou úlomků dodaného vzorku je jako přílepek mocnosti sotva ½ cm přítomna poloha černé aleuorolitické břidlice, svědčící o tom, že převažující psamity jsou v těžebně podružně doprovázeny i sedimenty kategorie prachovců až pelitů.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %): křemen (38%), živec (16), úlomky hornin (16), tmelotvorná hmota (28), těžké minerály (2).

Křemen je přítomen v izometrických klastických zrnkách vesměs angulární, tedy minimální opracovanosti, svědčící o rychlém a krátkém transportu, který navíc probíhal v prostředí značného podílu bahnité ochranné suspenze. Zrna jsou v naprosté většině monokrystalická, nechybějí však ani podružně zastoupená zrna polykrystalická. Všechna křemenná zrna jeví výrazně deformační postižení.

Mezi živcovými zrny se uplatňují tři typy. První dva jsou tvarově i velikostně značně podobná výše popsaným klastům křemene a převážně jde o plagioklasy o bazicitě albit-oligoklasu až oligoklasu, v mnohem menší míře o živce draselné (mikrokliny nízkého až středního stupně triklinity). Třetí a nejméně frekventovaný typ živců má lištovitý tvar. Je to plagioklas o značně vyšší bazicitě odpovídající bazickému andezínu až labradoritu.

Úlomky hornin jsou poměrně četné, ale i v mikroskopickém obraze nepříliš nápadné. Jde výlučně o prachovcovité sedimenty.

Tmelotvorné hmoty je značné množství, převyšující čtvrtinu celkového objemu horniny. Většinou zcela obaluje a izoluje jednotlivé klasty, takže se obvykle vzájemně vůbec nedotýkají. Je v podstatě trojsložková a skládá se z většinového jílového minerálu povahy zřejmě illitu, jemných prachovitých křemenů a ze slabě pleochroického zeleného chloritu. Karbonátová příměs  chybí.

Rudní zrnka mají většinou sulfidickou (pyritovou) povahu, z nerudních těžkých minerálů lze konstatovat sporadickou přítomnost zirkonu, apatitu a snad granátu.

Struktura je drobnozrnně psamitická s bazální strukturou tmelu,  textura je téměř masivní až jen náznakově vrstevnatá.

Petrografické označení: jemnozrnná DROBA s nehojnými vložkami aleurolitů.

Na základě petrografického rozboru (polymiktnost, deformace křemene) nelze pro tuto surovinu předpokládat žádoucí odolnost k alkalické reakci.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo : 1125/01

Vzorek číslo: 	3284/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : DROBA S BŘIDLICÍ

Odebráno: 24.10.2001 z 3. etáže

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Soubor úlomků dodaného zkušebního vzorku jasně dokumentují, že jde o zrnitostně a tím i barevně inhomogenní, v podstatě dvoukomponentní petrografický komplex sedimentární povahy, v němž se oba zastoupené horninové typy vrstevnatě střídají. Jedním- a patrně dominantním – petrografickým typem je zřetelně zrnitější a zřetelně světleji (šedě) zbarvený polymiktní psamit, druhý horninový typ je reprezentován tmavošedou až černošedou jemnozrnnou aleurolitickou břidlicí. Oba horninové typy se stýkají v ostré hranici, na níž lze místy pozorovat dokonce mírnou úhlovou diskordanci. Výrazné zvrstvení komplexu má po geotechnické stránce za následek, že mechanickým drcením vzniklé úlomky jsou vesměs značně podle vrstevnatosti protáhlé.

Mikropopis:

Výbrus zastihuje obě v makroskopisu charakterizované horninové facie a následující mikropopis jejich vlastnosti společně shrnuje s dílčím vytčením rozdílů.

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %): křemen (48%), živce (14), úlomky hornin (11), tmelotvorná hmota (26), těžké minerály (1).

Křemen v psamitické facii je izometricky angulární až subangulární a jeho velikost kolísá většinou v dolních desetinách mm. V aleurolitické facii klesají rozměry jeho zrn pod 0,05 mm, jeho množství však poněkud stoupá a jednotlivá zrnka se většinou – na rozdíl od situace v psamitické facii – vzájemně agregátně dotýkají. Deformační postižení projevující se undulozitou je vesměs výrazné.

Živcová zrna jsou většinově vázání na psamitickou facii. Jde o detritická zrna převážně kyselých plagioklasů.

Podobně jako živce, jsou i klastické úlomky hornin, vesměs zastoupené jemnozrnnými prachovci, vázány na psamitickou facii, v aleurolitické facii chybějí.

Tmelotvorná hmota je složena (v pořadí klesajícího kvantitativního zastoupení) z jílového minerálu illitové povahy, jemných zrnek křemene, chloritu a kalcitu.

Hornina obsahuje malé množství rudních zrnek, dále byl zjištěn apatit a epidot, v aleurolitické facii je zastoupen grafitoidní pigment.

Struktura je zčásti psamitická, zčásti aleuritická, v aleurolitické facii je vyvinuto diagonální rytmické zvrstvení,  textura je výrazně vrstevnatá.

Petrografické označení: soubor střídajících se drobnozrnných DROB a ALEUROLITICKÝCH BŘIDLIC.

Petrografické parametry horniny neskýtají žádné záruky dostatečné odolnosti drceného kameniva dané suroviny při použití do silničního betonu, naopak lze očekávat labilitu v alkalické reakci.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU:

Zakázka číslo : 1128/01

Vzorek číslo: 	3287/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : DRBNOZRNNÁ DROBA

Odebráno: 25.10.01

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Hornina má modravě tmavošedou, na příčném lomu až nahnědlou barvu. Je to drobnozrnný polymiktní psamit, v němž lze pouhým okem rozeznat hlavně klastická zrnka křemene, méně hojně i živců a prachovcovitých sedimentů a dále též sporadické, ale značně nápadné lupínky klastického muskovitu, dosahující velikosti až 1 mm. Vrstevnatost horniny není příliš nápadná, místy hornina působí až rohovcovitě masivním dojmem. Nehojně se v ní objevují rovně probíhající příčné žilky zřetelně zrnitého bílého kalcitu, dosahující mocnosti až ½ cm. Drcením vznikají ostrohranné,  téměř izometrické úlomky.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %): křemen (47%), živce (12), úlomky hornin (17), tmelotvorná hmota (18), rudní minerály (4), muskovit (1), těžké minerály (1).

Mezi křemennými klasty jsou zastoupena spolu s převládajícími monokrystalickými zrny i zrna polykrystalická, patrně pocházející z křemenem bohatých metamorfitů. Většina klastů je izometrická, subangulárně opracovaná, vesměs jevících zřetelné undulózní zhášení.

Živce mají sice obdobné rozměry jako klasty živců, v průměru je však jejich opracování poněkud nižší, takže běžně se mezi nimi objevují i zrna angulárně omezená. Převážně jde o kyselé plagioklasy, přičemž bližší určení jejich složení optickou cestou je dosti problematické. Za prokázanou však lze považovat přítomnost malého podílu draselného živce, zřejmě mikroklinové povahy.

Úlomky hornin nejsou v mikroskopickém obraze příliš nápadné, jejich zastoupení je však podstatné. Vesměs jde o prachovce, v malé míře přecházející v prachovcovité břidlice.

Tmelotvorné hmoty je na průměr drob moravskoslezského kulmu relativně menší množství, takže místy tmelí klastickou složku spíše výplňkovým než bazálním způsobem. Skládá se převážně z illitu s podstatným podílem chloritu.

Rudní zrnka jsou disperzně rozptýlena mezi ostatními minerály, přičemž jde jak o rudu sulfidickou, tak oxidickou.

Klastické lupínky muskovitu mají povahu akcesorie, z těžkých minerálů se podařilo zjistit apatit, zirkon, turmalin a granát, vesměs v singulárních zrnech.

Struktura je drobně psamitická s výplňkovou až bazální strukturou tmelu,  textura je nenápadně vrstevnatá.

Petrografické označení:  drobnozrnná DROBA.

### Obdobně jako většina ostatních drob moravskoslezského kulmu je i surovina z lokality Jakubčovice nad Odrou pro použití do silničního betonu vzhledem k předpokládané snížené odolnosti k alkalické reakci méně vhodnou surovinou.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo : 1329/01

Vzorek číslo: 	3853/01 (vzorek č. 1)

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : PRACHOVITÁ DROBA

Odebráno: 6.12.2001

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Hornina se vyznačuje značně tmavou, hnědavě černošedou barvou. Je velmi jemnozrnná a jejím jediným makroskopickým rozeznatelným minerálem jsou drobná zrnka křemene, jejichž velikost dosahuje maximálně dolních desetin mm. Stavba hornina se zdá při makroskopickém pozorování všesměrná, i když v mikroskopu (viz níže) se zřetelná paralelita v ní projevuje. Jde o horninu tvrdou, která se mechanickým drcením rozpadá na značně nepravidelné, mírně anizometrické úlomky, k čemuž přispívá přítomnost různosměrných trhlin. Na povrchu těchto trhlin  se obvykle objevují nesouvislé tenké bílé povlaky práškovitého kalcitu a  hojně jsou vyvinuty  rovněž tenké povlaky pyritu.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %): křemen (60%), živce (6), slídy (26), horninové úlomky (5), těžké minerály (3).

Křemen je přítomen v podobě klastických, většinou monokrystalických, ale občas i polykrystalických zrnek. Jsou opracována většinou subangulárně, místy až angulárně, tvar mají zpravidla mírně anizometrický s protažením zrn  rovnoběžným s celkovou paralelní texturou horniny. Velikostně jsou silně rozrůzněna, o rozměrech kolísajících od maximálně 0,5 mm až po setiny mm. Čím je zrno menší, tím zpravidla je i ostrohranější, nejmenší zrnka jsou až střípkovitá. Všechna zrna křemene jsou postižena tlakově, což se projevuje undulozitou, jehož intenzita roste s velikostí zrna a dosahuje vnitřních úhlů zhášení až přes 15o.

Živcové klasty jsou zastoupeny o řád méně četně než křemen. Jsou tvořeny vesměs plagioklasy o výrazně kyselém složení (albity až kyselé oligoklasy).

Další klastickou složku představují úlomky jemnozrnných, zpravidla aleuritických sedimentů. Jejich tvar bývá zpravidla mnohem výrazněji protáhlý než je tomu u klastů křemene a živců.

Z těžkých minerálů byla zjištěna především blíže neidentifikovaná rudní zrnka, dále apatit a ojediněle zirkon a turmalin.

Tmelotvorná složka horniny je zastoupena slídami, z nichž naprostá většina patří jemně šupinkatému muskovitu (sericitu). O řád menší zastoupení přísluší kalně hnědému biotitu. Obě slídy jsou výrazně přednostně orientovány.

Struktura je jemnozrnně blastopsamitická,  textura je mikroparalelní.

Petrografické označení: jemnozrnná PRACHOVITÁ DROBA, postižená nízkou regionální metamorfózou, slabě překrytou následnou metamorfózou kontaktní.

Obecně jde o poměrně kvalitní surovinu pro drcené kamenivo, ne však do silničních betonů (tlaková deformace křemene, hojný pyrit na puklinách).

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo : 1329/01

Vzorek číslo: 	3854/01 (vzorek č. 2)

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : DROBA AŽ KONTAKTNÍ ROHOVEC

Odebráno: 6.12.2001

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Barva horniny je tmavá, nahnědle černošedá. Jde o horninu velmi jemného zrna, v níž lze za pomocí lupy rozeznat velmi drobná zrnka křemene. Identifikaci ostatních složek nedovolují příliš malé rozměry. Stavba horniny vypadá všesměrně, projevuje se v ní však převládající systém puklin jednoho směru, který se zdá kopírovat původní vrstevnatost. Ten se projevuje  též v rozpadu kamene při mechanickém drcení, přestože nepravidelně kusovitý tvar úlomků tím není příliš negativně ovlivněn. Charakteristická je přítomnost tence povlakového a popraškového bělavého až světle šedého kalcitu na puklinách všech směrů. Na rozdíl od vzorku Klecany 1 nebyl pozorován puklinový pyrit.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %): křemen (58%), živce (7), horninové úlomky (11), slídy (22), těžké minerály (2).

Křemen je dominantní klastickou složkou. Jeho angulárně až subangulárně opracovaná (resp. téměř neopracovaná) zrna rozměrově značně kolísají: jejich maximální rozměr je 0.6 mm, minimální pak klesá až na 0.02 mm. Většina klastů má monokrystalickou povahy, polykrystalické agregáty však nejsou vzácností. Undulozita zrn je vyvinuta velmi zřetelně, na větších klastech byly naměřeny úhly vnitřního zhášení až 18o.

Klastická zrna živců mají obdobné tvarové i velikostní parametry jako zrna křemene. Není pravděpodobné, že by mezi nimi byly i živce draselné, vesměs jde zřejmě o značně kyselé plagioklasy.

Horninové klasty jsou dosti četné. Ve všech případech jde o úlomky jemných sedimentů, zčásti prachovců, zčásti břidlic.

Mezi slídami se objevuje jak slída světlá (jemně šupinkatý muskovit – 14%), tak slída tmavá (rovněž jemně šupinkatý s výrazně pleochroický biotit – 8%). Zatímco pro muskovit lze předpokládat vznik ve starší regionální metamorfóze, biotit je zjevně produktem mladší metamorfózy kontaktní. Místy se slídy agregátně shlukují do protáhle čočkovitých útvarů.

Mezi těžkými minerály byla zaregistrována především přítomnost rudních zrnek nejisté povahy, podružně pak i apatitu.

Struktura je jemnozrnně blastopsamitická, blízká až blastoaleuritické,  textura je nevýrazně paralelní.

Petrografické označení: jemnozrnná PRACHOVITÁ DROBA až KONTAKTNÍ ROHOVEC.

Povaha křemenných zrn horniny není příznivým signálem pro žádoucí odolnost horniny k alkalické reakci. Pro jiné účely, kde tento  geotechnický parametr není důležitý, lze však surovinu velmi dobře uplatnit jako kvalitní drcené kamenivo.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo : 1284/01

Vzorek číslo: 	3744/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : THOELITICKÝ BASALT – MELAFYR (PALATINIT)

Odebráno: 22.11.2001

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Zrnitostně se jedná o horninu drobnozrnnou. Velikost zrn tu běžně kolísá kolem 2 mm a občas i tento rozměr jasně překračuje. V souvislosti s poněkud větší zrnitostí souvisí i mírně světlejší barva horniny, i když je vcelku také nazelenale tmavošedá. Makroskopie umožňuje zřetelně rozlišit dva hlavní minerály horniny, poněkud četnější plagioklas, jehož habitus je jen zčásti lištovitý, zčásti však i tlustě tabulkovitý, a dále mafickou složku, zastoupenou zřejmě pyroxeny. Ostatní minerály, které lze zjistit mikroskopicky, jsou prakticky pouhým okem neidentifikovatelné. Hornina je čerstvá, její primární rozpukání zjednodušuje výrobu drceného kameniva.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %): živce (53%), pyroxen (37), rudní minerál (8), chlorit (1), akcesorie (1).

Všechny živce v hornině jsou plagioklasy. Jejich omezení je automorfní, habitus lištovitý až tlustě tabulkovitý. Ojediněle se jejich velikost zvětšuje téměř až do vyrostlicových rozměrů. Četné srůsty umožňují poměrně spolehlivě opticky určit bazicitu, která kolísá v rozpětí od bazického andezínu (An 47) až po střední labradorit (An 58).

Pyroxeny jsou dvojí povahy – monoklinické a rombické, obě odrůdy zastoupené v téměř vyrovnaném množství (18 a 19%). Klinopyroxeny jsou vesměs omezeny xenomorfně a jejich barva v mikroskopu je světle hnědá. Ortopyroxeny se vyznačují zpravidla poněkud vyšším stupněm idiomorfie (nejčastěji jsou hypautomorfní) a charakterizuje je pro hypersten příznačný pleochromismus s růžovým odstínem pro optické směry X a Y.

Rudní zrnka, prakticky vždy izometrických tvarů, mají místy zřetelný sklon k idiomorfnímu oktaedrickému omezení, příznačnému pro oxidy magnetitové řady.

Z akcesorií byl pozorován apatit a celkovým velmi nízkým zastoupením má v podstatě povahu akcesorie i sekundárně z pyroxenů se tvořící chlorit.

Struktura je holokrystalická, ofitická s náběhem k poikiloofitické,  textura je všesměrná a masivní (nemandlovcovitá).

Petrografické označení:  drobnozrnný subalkalický (tholeitický) dvojpyroxenový BAZALT (v dřívější terminologii melafyr- palatinit).

Hornina je dobrou surovinou pro drcené kamenivo, zřejmě odolné k alkalické reakci a tedy vhodné i do silničního betonu.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo : 1285/01

Vzorek číslo: 	3745/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : BASALT

Odebráno: 22.11.2001

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Hornina má modravě černošedou barvu. Je velmi jemnozrnná, v převážné své části skoro až makroskopicky celistvá. Přesto však v ní lze pozorovat ojedinělé vyrostličky olivínu a pyroxenu, dosahující vzácně velikosti až 2 mm, v naprosté většina však podstatně menší. I v základní hmotě je možné zaregistrovat lesk velice drobných krystalků rozměry se blížících až hranici makroskopické rozlišitelnosti, které patří zjevně pyroxenům. Stavba horniny je masivní, přednostní uspořádání součástek se makroskopicky neprojevuje, mandle chybějí. Jde o horninu velmi tvrdou, s ostrými lomnými hranami, drcením se rozpadající na více méně izometrické úlomky.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %): pyroxeny 55%, olivín (3), živce (31), rudní zrnka (10), nefelin (2), akcesorie (1).

Pyroxen, který tvoří nadpoloviční většinu celkového objemu horniny, patří zcela monoklinické odrůdě. Vystupuje jednak jako sporadické automorfní vyrostličky, hlavně však v podobě drobných hypautomorfních sloupečků a ještě drobnějších xenomorfních izometrických zrnek základní hmoty. Zřejmě jde o augit.

Olivín se objevuje jako vzácné malé fenokrysty, v základní hmotě chybí. Výbrus ho zastihuje v čerstvém stavu, což je jako k alteracím nejcitlivějšího minerálu indikací vysoké čerstvosti horniny jako celku.

Živce jsou jednodruhové: jde o plagioklasy o bazicitě bazického labradoritu až labradorit-bytownitu (cca An 66 až 72). Tvoří spolu s pyroxeny a rudními zrnky podstatnou část základní hmoty, v níž mají drobně lištovitý až mikrolitický vzhled. Singulárně byla pozorována drobná  plagioklasová vyrostlice.

Rudní minerál je v hornině v podstatě rovnoměrně rozmístěn v podobě drobných, izometrických a nezřídka i automorfních zrnek.

Jedinou bezpečně prokázanou akcesorií je drobně sloupečkovitý až zrnitý apatit, kategorii akcesorie se svým podružným zastoupením blíží i nehojný xenomorfní mesostázový nefelin.

Struktura je nevýrazně drobně porfyrická až téměř afyrická s holokrystalickou základní hmotou,  textura, která makroskopicky vypadá téměř jako všesměrná, je pod mikroskopem fluidální, především dík přednostní orientaci živcových lišt.

Petrografické označení: na základě zjištěného složení zkoumaného vzorku je  možné horninu označit jako BAZALT s.s. se slabou afinitou k NEFELINICKÉMU TEFRITU s malým podílem olivínu.

Petrografické vlastnosti horniny opravňují k předpokladu, že hornina jako drcené kamenivo by měla vykazovat značnou odolnost k alkalické reakci.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo : 1038/01

Vzorek číslo: 	3025/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : AMFIBOLIT

Odebráno: 11.10.2001

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Hornina má tmavou, nazelenale černošedou barvu. Jejím dominantním minerálem je drobně sloupečkovitý amfibol, výrazně přednostně lineárně-plošně paralelně orientovaný. Jeho sloupečky  kolísají svou délkou od ¼ mm až maximálně po 3 mm. Mezi převládajícími amfiboly se poněkud ztrácí další podstatná minerální složka horniny a to živec. Homogenita horniny je porušena přítomností nehojných pásků a proužků o mocnosti od 1 mm až po 5 mm, které na rozdíl od převládající horninové hmoty jsou zřetelně světlejší, často nazelenale světle šedé barvy. V těchto páskách lze předpokládat přítomnost minerálu epidotové skupiny. Hornina působí velmi čerstvým dojmem. Z hlediska  výroby drceného kameniva se výrazná paralelní stavba horniny bohužel promítá do vzniku tvarově nepříznivě protáhlých úlomků.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %): amfibol (61%), plagioklas (22), křemen (13), epidot (3), akcesorie (1).

Amfibol zaujímá zhruba tři pětiny celkového objemu horniny. Je sloupečkovitě hypautoblastický, velmi silně pleochroický (světle žlutohnědý pro X, temně zelený pro Y a namodrale zelený pro Z). Podle optických vlastnosti jde zřejmě o Fe,Mg-hornblend (dříve obecný zelený amfibol). Prakticky se na něm neprojevují žádné alterační pochody (uralitizace, chloritizace).

Plagioklas je rovněž většinou hypautomorfně omezen, svými rozměry však za amfibolem obvykle poněkud zaostává. Bývá nepříliš hustě polysynteticky lamelován. Jeho bazicita dle optických měření odpovídá střednímu až bazickému andezínu (An 42 až 48). Je  bez alteračních přeměn.

Křemen je vyvinut v xenoblastických zrnech, nezřídka poněkud větších rozměrů než je průměrná velikost plagioklasových zrn. Je postižen undulózním zhášením, při čemž vnitřní úhly zhášení však prakticky nikde nepřevyšují 100.

Epidot tvoří relativně drobnější hypautoblastická zrna. Podle optických vlastností nejde sice o zoisit či klinozoisit,  ale podíl Fe v něm není  vysoký. Je nutno podotknout, že výbrusem nebyl zastižen žádný z makroskopicky pozorovaných pásků, v němž tento minerál je nepochybně četnější.

Akcesorické minerály jsou vyvinuty ve velmi sporadickém množství. Jde o ojedinělý apatit a titanit, rudní zrnka překvapivě téměř chybějí. Není však vyloučena přítomnost malého podílu skapolitu.

Struktura je granonematoblastická,  textura je výrazně břidličnatá až páskovaná.

Petrografické označení:  drobnozrnný AMFIBOLIT s křemenem a epidotem.

I přes přítomnost křemene, jehož množství ani intenzita undulozity však nepředstavují kritickou závadu, jde o materiál, u něhož lze předpokládat dobrou odolnost v alkalické reakci. Méně příznivý je však tvarový součinitel úlomků.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo : 1252/01

Vzorek číslo: 	3645/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : SPILIT

Odebráno: 19.11.2001

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Hornina má tlumeně modrošedou barvu. Je tak jemnozrnná, že makroskopická identifikace jejích minerálních složek je prakticky nemožná. Lze v ní však pouhým okem rozeznat nenápadné malé kalcitové mandle, které pak daleko výrazněji vyniknou v mikroskopickém obraze. V hornině je možné si povšimnout slabě vyvinuté břidličnatosti, která se projevuje tmavěji zbarvenými kluznými plochami, vyznačujícími se polohedvábným leskem. Je dokladem tlakového postižení horniny, jejíž nápadnou makrocharakteristikou je přítomnost tenkých povlaků bílého kalcitu na nepravidelně probíhajících a vzájemně se křížících puklinách a prasklinách. Stlačení horniny negativně ovlivňuje tvar úlomků vznikajících mechanickým drcením.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %): živce (44%). křemen (3), chlorit (20), aktinolit (4), ilmenit (12), kalcit (17).

Živce jsou velmi drobně až mikroliticky lištovité, divergentně uspořádané, místy s tendencí ke sférolitickému shlukování. Jsou silně postiženy sekundárními přeměnami, zejména saussuritizací. Těmito přeměnami jsou většinou setřeny jejich primární znaky včetně zdvojčatění, takže optické určení jejich bazicity je značně ztížené – zřejmě však jde o plagioklasy ve stádiu pokročilé deanortitizace – patrně až na albit.

Křemen vystupuje v nehojných drobných izometrických zrnkách, které jsou nejspíš produktem rekrystalizačních pochodů. Je silně undulózní.

Chlorit je po plagioklasu druhou nejhojnější složkou horniny. Vznikl zřejmě přeměnou původních mafitů, z nichž se žádný nezachoval ani v drobných reliktech. Je jemně šupinkatý a velmi slabě zelenavě pleochroický. Bývá doprovázen nehojnými jehličkami aktinolitu.

Původním rudním minerálem horniny byl patrně ilmenit, nyní totálně leukoxenizovaný a rozpadlý na pigment, který horninu všestranně prostupuje.

Kalcit, zastoupený ve velmi podstatném množství,  se objevuje ve dvojí formě. Nejnápadnější je v podobě hojných, protáhlých, nejčastěji 1 ½ až 2 mm dlouhých mandlí, přednostně orientovaných dlouhou osou v ploše břidličnatosti. Dále vytváří impregnace a trhlinové výplně.

Struktura je divergentně mikroprismatická až lepidogranoblastická,   textura je reliktně mandlovcovitá, slabě břidličnatá.

Petrografické označení: jde o horninu ze skupiny proterozoických METABAZALTŮ, anchimetamorfně až slabě epimetamorfně postižených, zvykově označovaných jako SPILITY.

Z hlediska odolnosti k alkalické reakci jde o materiál velmi málo vhodný.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo : 1132/01

Vzorek číslo: 	3291/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : JEMNOZRNNÁ DROBA

Odebráno: 26.10.2001

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Podle odebraných vzorků je barva horniny proměnlivá: od nepříliš sytě šedé po modravě tmavošedou. Jde o velmi jemnozrnný polymiktní psamit, jehož klastická zrnka kolísají v poměrně značném velikostním rozpětí:  převážná část má rozměry kolem 0,1 mm, objevují se však i klasty dosahující velikosti až 0,5 mm. Proměnlivá je také stavba horniny, kdy některé úlomky testovacího vzorku jsou téměř masivní, zatímco na jiných je vyvinuta zřetelná vrstevnatost. Jediným makroskopicky bezpečně určitelným minerálem je křemen, ojediněle lze pozorovat i lupínky klastického muskovitu. Nelze však pochybovat o tom, že mikroskopie odkryje značnou pestrost minerálního složení této horniny.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %): křemen (36%), živce (22), úlomky horniny (16), muskovit (2), tmelotvorná hmota (22), těžké minerály (2).

Křemen je přítomen v klastických zrnech mírně anisometrického tvaru a subangulárního až angulárního omezení. Zrna jsou subparalelně srovnána svými delšími osami v rovině vrstevnatosti. Jde o zrna v naprosté většině monokrystalická, občas se však objevují i zrna v podobě polykrystalických agregátů, zjevně pocházející z metamorfitů bohatých křemenem. Prakticky všechna zrna prošla silnou předsedimentační deformací, projevující se výraznou undulozitou zrn, jejíž vnitřní úhly zhášení dosahují i přes 15o.

Množství živců je na poměry v psamitech  moravskoslezského kulmu poměrně vysoké. Živcová zrna mají zpravidla velmi nízký, angulární stupeň opracovanosti, bývají anizometrických tvarů a jejich přednostní tvarová orientace do roviny vrstevnatosti je ještě výraznější než je tomu v případě křemene. Pokud jde o složení živců, nepochybně výrazně převládají kyselé plagioklasy převážně oligoklasové povahy, byla však zjištěna i zrna patřící mikroklinu.

Horninové úlomky, zpravidla lépe transportem opracované než klasty minerálů, patří prachovcům a aleuritickým břidlicím.

Podružnou, ale pro horninu příznačnou klastickou součást představují lupínky muskovitu, dokonale kopírující a zvýrazňující vrstevnatou stavbu.

Tmelotvorná hmota sestává  z illitu s příměsí chloritu a jemného křemene.

Z těžkých minerálů byl zjištěn apatit, zirkon, epidot a titanit.

Struktura je psamitická s výplňkovo-bazálním tmelem,  textura je vrstevnatá.

Petrografické označení: jemnozrnná DROBA.

Petrografické vlastnosti horniny (polymiktnost, přítomnost chloritu, undulozita křemenných zrn) indikují relativně sníženou odolnost k alkalické reakci.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo : 1286/01

Vzorek číslo: 	3746/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : HAUYANICKO-NÁTROLITOVÝ FONOLIT

Odebráno: 19.2.2002

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Hornina se vyznačuje světle šedou barvou, která je porušována jednak občasnými bílými skvrnami kalcitových a apofylitových mandlí, jednak tenkými růžovými žilkami natrolitu. Je jemnozrnná, lze v ní však pozorovat drobné a nepříliš nápadné vyrostličky živce a tmavého minerálu. Ale i v základní hmotě je možné pouhým okem rozeznat některé ze součástek, zejména drobné lišty a tabulky živců a nehojná zrnka mafitů. Stavba horniny je poznamenána mírnou plošnou paralelitou.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %): živce (66%), feldspatoidy (13), zeolity (14) mafické minerály (6), akcesorie (1).

Živce jsou přítomny jednak v podobě vyrostlic (8%), hlavně však tvoří  náplň základní hmoty (58%). Jen podružná jejich část (cca 3%) patří plagioklasu andezínového složení, objevujícího se výlučně v podobě ojedinělých vyrostlic. Hlavní živcová masa (63%) jsou natronortoklasy až anortoklasy, z malé části vyrostlicové povahy, většinou však tvořící drobné hypautomorfní tabulky základní hmoty.

Feldspatoidy jsou zastoupeny výlučně minerálem sodalitové skupiny, patrně hauynem, zatímco nefelin chybí. Vytvářejí drobné vyrostlice, často dokonale automorfní, které však jsou zpravidla postiženy silnou zeolitizací.

Zeolitovou mesostázi horniny tvoří natrolit, který je tu nejen známým sběratelským minerálem z dutin, ale vystupuje  i jako charakteristický horninový minerál (jehož vysoký podíl byl pro  Johannsena důvodem, aby razil pro tuto horninu speciální název marienbergit).

Mafitů obsahuje hornina málo, zčásti v podobě vyrostlic, zčásti jako součástku základní hmoty. Je dvojího druhu. Jednak patří egirinickému augitu, jednak patrně amfibolu, snad rhönitové povahy, který je ovšem v dnešním stavu horniny silně rozložen.

Jako singulární akcesorie se uplatňují ruda, titanit a apatit.

Struktura je porfyrická s mikroprismatickou strukturou základní hmoty,   textura je mírně paralelní, trachyticky fluidální.

Petrografické označení: HAUYNICKO-NATROLITOVÝ FONOLIT.

Ačkoliv pevnost vazby alkálií v silikátech typu foidů a zeolitů při použití drceného kameniva s těmito minerály v betonech je stále ještě nedostatečně prozkoumána, lze považovat uplatnění fonolitů jakým je kámen Mariánské skály v silničních betonech za poněkud rizikové.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo : 1257/01

Vzorek číslo: 	3650/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : LEUKOKRTANÍ BITITICKÝ GRANIT AŽ ŽULORULA

Odebráno: 20.11.2001

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Hornina má velmi světlou, šedobílou barvu s velmi slabým narůžovělým nádechem. Je drobnozrnná a pouhým okem lze v ní rozeznat drtivě převažující zrnka felzitických minerálů, mezi nimiž převažuje živec nad křemenem, oba většinou o průměrných rozměrech 1 až 2 ½ mm. Jedinci vyrostlicové povahy se prakticky nevyskytují. K této světlé hmotě se v podřízeném množství druží malé množství tmavé slídy, jejíž rozměry většinou mírně za rozměry světlých minerálů zaostávají. Stavba horniny je masivní a všesměrná, břidličnatost v dodaných úlomcích vzorků nelze zaregistrovat. Důsledkem této stavby je, že drcením vznikají z tohoto velmi čerstvého materiálu převážně izometrické, nepravidelně kusovité úlomky s ostrými lomnými hranami.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %): křemen (38%), živce (56), biotit (5), akcesorie (1).

Křemenná zrna jsou izometrického tvaru. Některá  jsou omezena xenomorfně a vyznačují se nepravidelnými, místy až suturovými okraji. Převládají však zrna, která mají tvary spíš hypautomorfní, a jejichž omezení je polyedrické. Vesměs je však na nich patrno tlakové ovlivnění, projevující se zřetelnou undulozitou, která ale jen výjimečně přesahuje hodnotu vnitřních úhlů zhášení 10o.

Živce jsou jednak  draselné, odpovídající mikroklinu středních hodnot triklinity (31), jednak  plagioklasy (25). Ty jsou obvykle mírně protáhlejších tvarů a jejich bazicita odpovídá kyselému až střednímu oligoklasu An 14 až 23. Na řadě míst se živce, zejména draselné, tvarově podřizují omezení sousedních křemenů. Oba druhy živců, i když makroskopicky vypadají velmi čerstvě, jeví ve výbruse pod mikroskopem poměrně silné zakalení, vyvolané argilitizací a sericitizací.

Biotit je jediným a ještě jen podružně zastoupeným mafitem horniny. Některé jeho lupínky, vyznačující se hnědými pleochoickými tóny bez červenavého nádechu, jsou omezeny nápadně útržkovitě. Chloritizace ani baueritizace však nebyla pozorována, zato leukoxenové odmíšeniny ano.

V akcesorickém množství se v hornině objevují ojedinělá rudní zrnka, a ještě sporadičtěji zirkon a apatit.

Struktura je hypautomorfně zrnitá příp. granoblastická,   textura je všesměrná.

Petrografické označení: na lokalitě Nemojov jsou běžné migmatity, v odebraném vzorku se migmatitová povaha horniny neprojevuje, z petrografického hlediska je třeba ho označit jako leukokrátní BIOTITICKÝ GRANIT. Jedná se buď o intruzi v migmatitovém komplexu či o facii velmi pokročilé granitizace (ŽULORULU).

I přes tlakové postižení křemene v hornině, které však není kritické, lze pro horninu předpokládat dobrou odolnost k alkalické reakci.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo : 1135/01

Vzorek číslo: 	3295/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : BIOTITICKÝ GRANODIORIT

Odebráno: 26.102001

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Hornina má světlou místy poněkud narůžovělou bělošedou barvu, řídce černě kropenatou. Velikost jejího zrna je na rozhraní kategorie středně a hrubě zrnité, takže jednotlivé její minerální součástky jsou pouhým okem dobře rozlišitelné. Nejhojnějším minerálem je živec, místy narůžovělý, většinou však  bělavý. Jeho průměrná velikost je 3 – 4 mm, místy ale dosahuje rozměru až 10 mm, aniž však tato větší zrna nabývají povahy vyrostlic. Druhým nejfrekventovanějším minerálem je křemen kouřově bělošedé barvy, jehož zrna jsou maximálně až 7 mm velká, v průměru jen kolem 3 mm. Výrazně nejméně z podstatných minerálů horniny je biotitu, jehož rovnoměrně a poměrně řídce roztroušené lupínky mají velikost nejčastěji pouze kolem 2 mm. Horninu prostupují rovnoploché trhliny, podle nichž se dochází k rozpadu na ostrohranné kusy.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %):  živce (59%), křemen (32), biotit (7), akcesorie (2).

Živce jsou zastoupeny jak plagioklasem (41%), tak živcem draselným (18%). Plagioklasy bývají poněkud menších rozměrů a jejich omezení je zpravidla hypautomorfní. Jejich bazicitu pro pokročilou sericitizaci je obtížné spolehlivě určit, pravděpodobně mírně kolísá v rozmezí kyselého až středního oligoklasu. Draselné živce jsou obvykle rozměrnější, omezeny však jsou jen xenomorfně. I na nich se projevuje pokročilá sericitizace.

Křemeny tvoří poměrně velká zrna jen zdánlivě. Mikroskop však prozradí, že každé takové zrno je granulované, rozpadlé na mozaiku drobných zrnek. Je to spolu s přítomností hojných nepravidelných puklin doklad velmi silného kataklastického porušení horniny.

Biotitové lupínky jsou výrazně menší než zrna minerálů světlých. Projevují se na nich dílčí alterační pochody v podobě částečné chloritizace a baueritizace. Omezeny jsou obvykle hypautomorfně.

Z akcesorií se uplatňují nehojná rudní zrnka, dále apatit, zirkon a minerál epidotové skupiny.

Struktura je kataklasticky hypautomorfně zrnitá (granitická),  textura je všesměrná, masivní.

Petrografické označení: středně až hrubě zrnitý BIOTITICKÝ GRANODIORIT.

Silné kataklastické porušení horniny umožňuje použít horninu prakticky jen k výrobě drceného kameniva, vylamování soudržných bloků pro kamenické a dekorační účely sotva přichází v úvahu. Jako drcené kamenivo však surovina pro intenzivní granulační rozpad křemene a alteraci živců rozhodně nebude splňovat požadavek  uspokojivé odolnosti k alkalické reakci.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo : 1255/01

Vzorek číslo: 	3648/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : GRANULIT

Odebráno: 20.11.2001

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Hornina je značně světlé barvy, obvykle šedobílá, někdy nafialověle šedobílá.  Je jemnozrnná až drobnozrnná, rozměry jejích součástek nejčastěji kolísají od desetin mm po 2 mm. Makroskopicky lze v ní rozeznat živce a křemen, které jsou ve velmi značné převaze nad tmavými minerály, z nichž je zastoupen izometrický granát a lupínkovitý biotit( při velmi bedlivé prohlídce za pomocí lupy lze objevit ojedinělá modravá zrnka kyanitu. Stavba horniny je zřetelně břidličnatá a tato skutečnost ovlivňuje výsledný tvar úlomků, získávaných mechanickým drcením, v nichž má tendenci převládat poněkud zploštělý tvar.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %): živce (60%), křemen (29), biotit (4), granát (4), kyanit a sillimanit (2), akcesorie (1).

Živce jsou zastoupeny v přibližně shodném množství živcem draselným (31%) a plagioklasem (29%). Draselný živec má povahu kryptopertitického ortoklasu, plagioklas odpovídá svou bazicitou ( střednímu oligoklasu (kolem An 19). Tvar obou živců je izometricky xenoblastický.

Křemen vystupuje v podobě nepravidelně xenoblastických zrn zpravidla poněkud menší velikosti než jsou zrna živců. Vyznačuje se nepříliš silnou undulozitou o vnitřních úhlech zhášení jen kolem 5o. Tzv. diskovité křemeny, pro horniny daného typu příznačné, se v odebraném vzorku prakticky neobjevují.

Biotit vytváří drobné lupínky o rozměrech většinou menších než charakterizují živce. Je sytě pleochroický a tvarově je přednostně orientován v rovině břidličnatosti horniny, kterou spoluvytváří. Není chloritizován.

Granát je přítomen v drobných izometrických zrnkách, oblého i ostrohranného, ne však automorfního omezení.

Z obou přítomných modifikací Al2SiO5 je hojnější tabulkovitý až sloupečkovitý kyanit než rozvlekle vláknitě agregátní sillimanit. Přednostní orientace obou těchto minerálů akcentuje břidličnatou stavbu horniny.

Z akcesorií je přítomen rutil, zirkon a apatit, rudní minerály prakticky chybějí.

Struktura je granoblastická,   textura je nepříliš intenzivně břidličnatá.

Petrografické označení: světlý GRANULIT s biotitem, kyanitem a sillimanitem.

Dané minerální složení garantuje vysokou tvrdost horniny,v jejíž neprospěch při použití jako drceného kameniva mluví pouze poněkud méně příznivé tvarové vlastnosti úlomků. Křemen v hornině je sice drobný, ale tlakově nepříliš intenzivně postižený, takže v použití do silničního betonu by  neměly vznikat obavy ze snížené odolnosti k alkalické reakci.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo : 1039/01

Vzorek číslo: 	3026/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : SILLIMANITICKO-BIOTITICKÁ MIGMATITOVÁ RULA

Odebráno: 11.10.2001

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Hornina se jako celek vyznačuje šedou barvou středního stupně tmavosti. Při detailnější prohlídce je na ní však patrna i po barevné stránce značná inhomogenita, projevující se nepravidelným střídáním partií světlých a tmavších. Jde o horninu středně zrnitou, v níž většina součástek rozměrově kolísá mezi 2 až 4 mm. Pouhým okem lze rozeznat živce jako minerál hlavní, doprovázené značným množstvím křemene. Dále je možno makroskopicky rozlišit biotit, často spjatý s menšími podíly sillimanitu. Jako vedlejší součást se uplatňují kalně šedozelená zrna, patřící pravděpodobně pinitizovanému cordieritu. Stavba horniny je značně nepravidelně břidličnatá, což ovlivňuje protažený tvar úlomků vznikajících mechanickým drcením.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %): živce (48%), křemen (24), biotit (18), sillimanit (6), cordierit (3), akcesorie (1).

Mezi živci, které jsou vesměs postiženy dílčí sericitizací, převládají plagioklasy patrně olikoklas-andezínového složení (34), nad živci draselnými (14%). Obojí jsou omezeny xenoblasticky a svým mírným protažením sledují břidličnatost horniny.

Křemeny jsou ještě výrazněji xenoblastické a vyznačují se tendencí vytvářet suturovitě spjaté agregáty. Všechna křemenná zrna jsou charakterizována značně intenzivním undulózním zhášením, zpravidla s hodnotami nad 10o.

Biotit se obvykle shlukuje do subparalelních svazků, v nichž se hlavně promítá břidličnatá stavba horniny.  Na rozdíl od dílčím způsobem alterovaných živců (a dále též cordieritu – viz níže) se na sytě pleochroických biotitech obvykle žádná alterace neprojevuje. Zato lze v nich nezřídka pozorovat drobné uzavřeniny apatitu i zirkonu, někdy s pleochroickými dvůrky.

Sillimanit vytváří svazčité shluky, obvykle těsně asociované se shluky biotitu. Jde o fibrolitický typ sillimanitu.

Cordierit je přítomen v podružném množství. Je xenomorfní, spjatý obvykle se světlými minerály a prozrazuje se poměrně pokročilou pinitizací.

Z akcesorií lze konstatovat přítomnost ojedinělých rudních zrn a velmi drobných apatitů a zirkonů, jejichž výskyt je vázán zpravidla na biotit.

Struktura je (fibro)lepidogranoblastická,  textura je zvířeně břidličnatá, značně nepravidelná, migmatitická.

Petrografické označení:  SILLIMANITICKO-BIOTITICKÁ MIGMATITOVÁ RULA s podružným cordieritem.

Jako drcené kamenivo do silničního betonu lze horninu označit za málo vhodnou nejen z hlediska nepříznivých tvarů úlomků, ale zejména pro silnou undulozitu křemenných zrn. Nepříznivá je i přítomnost byť malého množství cordieritu.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo : 1258/01

Vzorek číslo:	3651/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : DVOJPYROXENICKO-BIOTITICKÝ MELASYENIT

Odebráno: 20.11.2001

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Je to hornina nahnědle modrošedé barvy, v důsledku střídání početného zastoupení jak světlých minerálů tak mafitů černobíle skvrnitá. Podle převládajících rozměrů jejích součástek ji lze z granulometrického hlediska označit za středně zrnitou. Pouhým okem lze v ní rozlišit ze světlých minerálů živec, zatímco podružně zastoupený křemen  makroskopickému pozorování prakticky uniká. Z tmavých minerálů je dobře patrný biotit, vytvářející místy lupínky, které svými rozměry ostatní minerály převyšují, a dále pyroxen, blíže makroskopicky nespecifikovatelný. Velikost součástek kolísá ve značném rozpětí, nejčastěji od 1 do 6 mm (pro biotit – viz zmínku výše), porfyrické vyrostlice však v hornině zastoupeny nejsou.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %): živce (53%), křemen (3), biotit (23), pyroxeny (18), rudní minerály (2), akcesorie (1).

Živce jsou zastoupeny jak živci draselnými (29%), tak plagioklasem (23%). Draselný živec, obvykle poněkud větších rozměrů, je mikropertitický ortoklas, mající místy tendenci k hypautomorfnímu tlustě tabulkovitému omezení. Plagioklas odpovídá svým složením oligoklas-andezínu až střednímu andezínu (An 29 až 42).

Křemen je zastoupen jen podružně. Tvoří drobná xenomorfní zrnka slabé undulozity.

Biotit, výrazně se prosazující v makroobraze, je nápadný i ve výbrusu, hlavně svými pleochroickými barvami (žlutooražovou pro X, temně hnědou pro Y,Z).

Pyroxeny se v hornině objevují ve dvojí odrůdě, rombické a monoklinické, obou zastoupených v podstatě shodným dílem. Ortopyroxen, který odpovídá hypersténu, je obvykle hypautomorfně sloupečkovitý, klinopyroxen (diopsidický augit) je spíše izometricky xenomorfní. V obou se jen velmi malým podílem tvoří druhotný amfibol aktinolitové povahy.

Rudní minerály jsou jak oxidické (hl. ilmenit), tak sulfidické (hl. pyrhotin).

Jako akcesorie se uplatňuje rutil, zirkon a apatit.

Struktura je hypautomorfně zrnitá, nerovnoměrná, ne však porfyrická,  textura je všesměrná.

Petrografické označení: neporfyrický DVOJPYROXENICKO-BIOTITICKÝ MELASYENIT.

Hornina je čerstvá, její mafické minerály prakticky nerozložené. Podíl křemene v ní je téměř zanedbatelný, stejně tak jako podíl sulfidů, texturní vlastnosti jsou příznivé. Všechny petrografické parametry umožňují závěr, že použití této suroviny jako drceného kameniva do silničního (i jiného) betonu zřejmě není spjato s rizikem nízké odolnosti k alkalické reakci.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo : 1253/01

Vzorek číslo: 	3646/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : SPILIT

Odebráno: 19.11.2001

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Hornina je tmavošedé, místy poněkud nazelenalé nebo namodralé barvy. Je velmi jemnozrnná, takže její jednotlivé součástky, i když jsou místy pouhým okem patrné (nad 0,1 mm) prakticky nelze na základě makroskopie s výjimkou sloupečkovitých amfibolů rozeznat. Zato je možné identifikovat tři minerály, které nejsou integrální součástí vyvřelinové asociace horniny, nýbrž jsou sekundárního původu. Jde především o žilky a povlaky bělavého kalcitu, dále o méně četné tenké puklinové povlaky zelenavě šedočerného chloritu a za třetí o pyrhotin, vytvářející jednak tenké žilky, jednak povlaky na kluzných plochách, které horninu občas protínají. Deformační postižení je značně proměnlivé intenzity: místy si hornina reliktně uchovává svou všesměrnost, místy však je zřetelně zbřidličnatělá.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %): živce (50%), amfibol (28), chlorit (14), leukoxen (7). Do výčtu nejsou zahrnuty dva sekundární, převážně  minerály – kalcit a pyrhotin, rovněž tak jako minerály epidotové skupiny, vznikající jako jemný alterační produkt saussuritizace plagioklasů.

Živce  jsou silně postiženy alterací, především saussuritizací, která původní bazické plagioklasy degradovala na albit. Svůj původní lištovitý příp. i tabulkovitý tvar si však většinou uchovávají. Občas lze pozorovat, že se agregátně shlukují do elipsoidicky sférolitických útvarů.

Amfibol je zastoupen obecným zeleným amfibolem, který zpravidla na okrajích chvostkovitě přechází do jehličkovitého aktinolitu. Druhotného původu je však oba druhy amfibolu: jak aktinolit, tak i obecný amfibol (hornblend), který vznikl postupnou degradací primárního mafitu, zřejmě pyroxenu, který se však nikde ani v drobných reliktech nezachoval.

Stejně druhotný vznik z původního mafitu je nutno připsat bledě zeleně pleochroickému chloritu, i zákalovému leukoxenu.

Struktura je reliktně sférolitická,  lepidonematogranoblastická,   textura je  břidličnatá, o proměnlivé intenzitě.

Petrografické označení: jde o horninu ze skupiny proterozoických METABAZALTŮ,  postižených regionální metamorfózou, zvykově označovaných jako SPILITY.

Z hlediska odolnosti k alkalické reakci jde o polykomponentní, chemicky nerovnovážnou, problematickou surovinu.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo : 1037/01

Vzorek číslo: 	3024/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : SILLIMANITICKO-BIOTITICKÝ ROHOVEC

Odebráno: 11.10.2001

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Barva horniny je šedá střední tmavosti, s velmi slabým hnědavým nádechem. Zrnitost je tak jemná, že velikost většiny nerostných součástek je na hranici makroskopické rozlišitelnosti a nezřídka i pod ní. Při podrobné prohlídce lze z nerostného složení horniny makroskopicky lokálně odhalit pouze drobná zrnka křemene a ještě drobnější lupínky biotitu. V hornině není patrna žádná zřetelná přednostní orientace minerálů, stavba je masivní. Na puklinách lze místy pozorovat tenké povlaky sekundárních minerálů a to jednak bělavého kalcitu jednak slabě nažloutlého laumontitu, ojediněle i limonitu. Drcením se hornina rozpadá na víceméně izometrické úlomky se značně ostrými lomnými hranami, na lomných plochách lze místy pozorovat náznaky až lasturnatého lomu.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %):  křemene (63), živec (6), biotit (21), sillimanit (9), chiastolit (1).

Křemen se vyskytuje v zrnech velmi proměnlivé velikosti. Největší, zřejmě reliktní detritické sedimentární klasty, dosahují rozměrů až do 1 mm a řada z těchto zrn má povahu polykrystalických agregátů. Od zmíněné maximální velikosti se zrno poměrně náhle zjemňuje až do agregátů, v nichž velikost zrna se pohybuje až jen v setinách mm. Větší zrna jsou výrazně ostrohranná, zrna drobných rozměrů bývají suturovitě a zubovitě omezená a vzájemně pevně propojená. Deformace zrn, projevující se undulózním zhášením, je poměrně slabá, vnitřní úhly zhášení málokdy přesahují hodnotu 5o.

Živce nikde nedosahují maximálních rozměrů křemene. Jde hlavně o plagioklasy patrně oligoklasového složení (optické měření je provázeno obtížemi), nechybí však i podružnější podíl živců draselných.

Biotit vytváří šupinky, jejichž velikost jen ojediněle převyšuje 0,1 mm. Šupinky mají tendenci se agregátně shlukovat.

Příznačnou složkou horniny je sillimanit. Vytváří snopkovité shluky velmi jemných jehliček, jejichž pletivo zjevně značně zvyšuje pevnost a houževnatost horniny. Další modifikace Al2SiO5 – chiastolit – se objevuje jen v ojedinělých sloupečcích a její celkové množství má v podstatě povahu akcesorie.

Struktura je blastopsamitická,   textura je všesměrná a masivní.

Petrografické označení:  SILLIMANITICKO-BIOTITICKÝ ROHOVEC s akcesorickým chiastolitem, vzniklý kontaktní metamorfózou drobového sedimentu.

I přes přítomnost značného množství jemně agregátního a tedy poněkud rizikového křemene (který však je deformačně postižen jen slabě) lze podle petrografických vlastností horniny usuzovat na relativně dobrou odolnost k alkalické reakci.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo : 1040/01

Vzorek číslo: 	3027/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : AMFIBOLICKO-BIOTITICKÝ GRANODIORIT až TONALIT

Odebráno: 12.10.2001

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Hornina je výrazně černobíle kropenatá. Její kvantitativně sice převládající, ale vzhledově méně nápadná světlá složka pozůstává hlavně z čistě bílého živce a menšího množství kouřově bělošedého křemene. Složka vytvářející tmavé skvrny obsahuje rovněž dva minerály a to lupenitý biotit a sloupečkovitý amfibol. Velikost všech těchto čtyř hlavních složek kolísá v rozpětí 1 až 4 mm, výjimečně přesahují některá živcová zrna až ½ cm. Celkově lze horninu označit jako středně zrnitou. Porfyrické vyrostlice neobsahuje. Stavba horniny je masivní, ne však zcela všesměrná, protože zejména tmavé minerály vykazují určitou mírnou paralelitu. Hornina je velmi čerstvá, drcením se nepravidelně kusovitě a ostrohranně rozpadá.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %):  živce (54%) , křemen (18), biotit (15), amfibol (12), akcesorie (1).

Živce jsou zastoupeny především plagioklasem (45%), draselného živce je mnohem méně (9%).  Plagioklasy jsou většinou omezeny hypautomorfně, někdy se toto omezení blíží až automorfnímu. Jsou hojně zdvojčatěny a to nejen jednoduše polysynteticky, nýbrž i v kombinaci několika srůstových zákonů, dokonce i v podobě triád. Kromě toho zejména na větších zrnech bývá výrazně vyvinuta zonální stavba. V takových případech se v jádrech zrn vyskytuje bazicita až andezín-labradoritu (maximální naměřená hodnota An 53), na okrajích složení klesá na střední oligoklas. Za průměrnou hodnotu lze pokládat kyselý až střední andezín ( An 41. Draselné živce jsou xenomorfní a obvykle drobnější mikrokliny.

Křemen je zcela xenomorfní. Jeho undulozita je slabá a zpravidla nedosahuje ani 5o.

Z mafitů mírně převládá lupínkovitý hypautomorfní biotit nad sloupečkovitě hypautomorfním amfibolem, který se vyznačuje sytým zeleným pleochroismem.

V podobě akcesorií jsou přítomna nehojná rudní zrnka (jak oxidického, tak i sulfidického minerálu) a dále drobná zrnka apatitu. Oba tyto druhy akcesorií obvykle těsně doprovázejí mafické silikáty, případně jsou v nich zarostlé.

Struktura je rovnoměrně hypautomorfně zrnitá,   textura je masivní, náznakově paralelní.

Petrografické označení: středně zrnitý AMFIBOLICKO-BIOTITICKÝ GRANODIORIT až TONALIT.

Z hlediska petrografických vlastností lze pro danou horninu předpokládat dobrou odolnost k alkalické reakci. Nemluví proti tomu ani deformace křemenných zrn, která je velmi slabá, ani přítomnost drobných zrnek pyritu, jichž je zcela zanedbatelné množství.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo :  1325/01

Vzorek číslo: 	    3847/01 (odběr č. 1)

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : DIABAZOVÝ SPILIT

Odebráno:  6.12.01

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Hornina má tmavou, zelenošedou barvu. Je jemnozrnná a pouhým okem lze v ní rozeznat ojedinělé až 1 mm velké tabulky živců. Valná většina složek horniny má však rozměry, které makroskopickou identifikaci prakticky znemožňují. Je však zřejmé, že kromě živců se tu uplatňuje velké množství mafitů. Hornina se vyznačuje kusovitým rozpadem na nepravidelné, většinou poněkud anizometrické úlomky, její stavba je všesměrná.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %): živec (55%), pyroxen (2), chlorit (27), křemen (1), rudní minerál (5), kalcit (2), epidot + pumpellyit (8).

Živec je zastoupen výhradně plagioklasem, jehož bazicit odpovídá albitu. Ojediněle se vyskytuje v podobě drobných vyrostlic tabulkovitého habitu, v naprosté většině tvoří hypautomorfní až automorfní lišty základní hmoty. Délka lišt se pohybuje většinou v horních desetinách mm. Živce získaly své dnešní složení evidentně deanortitizací plagioklasů původně podstatně bazičtějších, jak o tom svědčí saussuritové produkty rozkladu a místy patrná zonální stavba lišt.

Pyroxen má podobu ojedinělých reliktně zachovaných automorfních vyrostlic. Je téměř bezbarvý a opticky odpovídá diopsidu.

Chlorit je po živci druhým nejčetněji zastoupeným minerálem. Vyznačuje se poměrně výraznými zelenými barvami a obvykle vystupuje mezi plagioklasovými lištami.

Křemen má svým zastoupením v podstatě povahu akcesorie. Jde o velmi drobná xenomorfní zrnka, umístěná spolu s chloritem v trámečkovitých prostorách sevřených plagioklasovými lištami.

Rudní minerál je zastoupen hlavně ilmenitem, místy kostrovitě vyvinutým Obvykle je silně leukoxenizován.

K sekundárním minerálům patří vedle výše zmíněného chloritu i podružně zastoupený kalcit a zřetelně četnější epidot, provázený menším  množstvím pumpellyitu.

Struktura je ofitická, apointersertální, velmi nevýrazně porfyrická,  textura je všesměrná.

Petrografické označení:  diabázový SPILIT s andezitovou tendencí.

Z hlediska odolnosti k alkalické reakci ukazuje petrografický rozbor vzhledem k polykomponentnosti horniny spíše na střední než na  vysokou kvalitu zkoumané suroviny. V rámci značně pestrého střídání různých petrografických druhů ve velkolomu Zbraslav patří v daném ohledu  tento typ k relativně kvalitnějším.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU  (GRANT):

Zakázka číslo :  1325/01

Vzorek číslo: 	    3848/01 (vzorek č. 2)

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : SKVRNITÁ BŘIDLICE

Odebráno:  6.12.01

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Hornina je tmavošedé barvy s páskovým střídáním poloh mírně světlejších s polohami až černošedými. Pásky mají proměnlivou mocnost, při čemž tmavší pásky bývají vesměs tenčí. Kromě toho jsou zpravidla i jemnějšího, makroskopicky nerozlišitelného zrna. Poněkud světlejší pásky jsou mírně zrnitější a obsahují hojné bledší nazelenalé skvrny elipsoidických tvarů a velikosti 1 až 3 mm. Tyto skvrny nejsou sice příliš nápadné, ale rozhodně je ani při povrchní prohlídce nelze přehlédnout. Paralelní páskovaná stavba horniny se promítá do zploštělých tvarů úlomků vznikajících mechanickým drcením.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %): křemen (18%), sericit (29), chlorit (27), epidot (18), rudní minerál (4), kalcit (4).

Křemen je ojediněle přítomen v drobných klastech velikosti dolních desetin mm, většinou je vyvinut v podobě velmi drobných, pouhé setiny mm velkých agregátních zrnek těsně spjatých s ostatními minerály (viz níže). Kromě toho se objevuje i ve velmi tenkých žilkách, probíhajících paralelně s vrstevnatostí horniny.

Fylosilikáty ve formě sericitu a chloritu tvoří hlavní, velmi jemnou složku horniny. Jejich lupínky vykazují výraznou přednostní orientaci rovnoběžnou s vrstevnatostí, resp. tuto foliaci vytvářející. Slabě zelená pleochroický barva chloritu svědčí o nízkém obsahu železnaté složky v tomto minerálu.

Epidot vystupuje v podobě velmi jemně zrnitých agregátů. Ty zčásti doprovázejí základní sericiticko-chloritickou hmotu, zčásti se segregují do eliptických skvrn. Ty jsou makroskopicky proti okolí světlejší, ve výbruse však vzhledem k vysoké hustotě agregátů zřetelně tmavší. Obsah železnaté složky epidotu je spíše střední než vysoký.

Rudní minerál je zastoupen ve velmi drobných, většinou izometrických zrnkách. Jeho bližší identifikace optickými prostředky je prakticky nemožná. 
Drobná zrnka karbonátu, zřejmě kalcitu, představují jen podružnou příměs.

Struktura je blastopelitická,  textura je plošně paralelní, páskovaná a skvrnitá.

Petrografické označení: SKVRNITÁ BŘIDLICE. Výrazná skvrnitá textura horniny je interpretovatelná jako projev prohřátí hloubkově skrytým intruzivním tělesem.

Vzhledem ke své výrazně plošně paralelní stavbě je tento druh horniny z pestré škály petrografických typů lomu Zbraslav k výrobě drceného kameniva relativně méně vhodný a totéž platí i o konkrétní aplikaci do silničního betonu, v němž s vysokou odolností k alkalické reakci sotva lze počítat.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo : 1041/01

Vzorek číslo: 	3028/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : BIOTITICKÝ GRANIT

Odebráno: 12.10.2001

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Barva horniny je růžová resp. hnědočervená. Nositelem této barvy je dominantní nerostná složka horniny – živec. Další světlým minerálem je křemen, jehož makroskopická barva je šedá. Barevnou kombinaci doplňují černým vzhledem mafické minerály, mezi nimiž biotit velmi silně převládá nad amfibolem. Na první pohled vypadá hornina jako stejnoměrně zrnitá, při bližší prohlídce je však patrno, že jsou zde vyrostlice živců velikosti poměrně hojné vyrostlice živců velikosti až přes ½ cm, které jsou uloženy v drobnozrnné základní hmotě o průměrné velikosti zrna kolem 1 mm. Tento makroskopicky nepříliš nápadný porfyrický vývoj je mnohem výrazněji patrný pod mikroskopem. Jen  ojediněle se objevují bazické pecky o  rozměru do 1 ½ cm. Hornina je čerstvá, tvrdá a drcením poskytuje ostrohranné úlomky.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %): živce (59%), křemen (32), biotit (7), amfibol (1), akcesorie (1).

Živce se objevují jednak jako hypautomorfní až automorfní vyrostlice, jednak v podobě xenomorfních zrn základní hmoty. Převážně jde o  draselný živec povahy mikroklinu (39%), místy pertitický. Plagioklas (20%) odpovídá svou bazicitou převážně střednímu oligoklasu (An 17 až 24), mezi vyrostlicemi dokonce kvantitativně nad draselným živcem převládá. Tyto jeho vyrostlice charakterizuje často zonální stavba, kdy jádra zrn dosahují bazicity až kyselého andezínu (An 33).

Křemen se ve vyrostlicovém vývoji nikde nevyskytuje a xenomorfní zrnka základní hmoty vykazují pod mikroskopem menší rozměry než jak se zdá makroskopicky: zdánlivě větší zrna se  ukazují jako shluky většího počtu zrnek drobných. Všechny křemeny zhášejí značně undulózně, při čemž vnitřní úhly zhášení dosahují i více než 15o.

Z hypautomorfně omezených mafitů se vedle dominantního biotitu objevuje zeleně pleochroický amfibol (hornblend) jen jako podružná příměs.

V akcesorickém množství je přítomen pyrit, apatit a ojediněle i zirkon.

Struktura je porfyrická s drobnozrnnou hypautomorfně zrnitou strukturou základní hmoty, kataklastická, textura je masivní, všesměrná.

Petrografické označení: nenápadně porfyrický drobnozrnný BIOTITICKÝ GRANIT (na přechodu ze syenogranitu do monzogranitu) s amfibolem. Jde patrně o okrajovou facii tělesa tzv. žumberecké žuly).

### Vzhledem k silnému kataklastickému porušení křemene a jeho drobnozrnnému agregátnímu vývoji lze předpokládat, že odolnost horniny k alkalické rerakci bude snížená.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo : 1041/01

Vzorek číslo: 	3029/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : AMFIBOLICKÝ KVARCDIORITOVÝ PORFYRIT

Odebráno: 12.10.2001

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Jeden z pěti úlomků vzorku Žumberk 2 zastihuje velmi ostrý styk hnědočerveného granitoidu obdobného druhu jaký představuje vzorek Žumberk 1 s tmavou, nazelenale černošedou jemnozrnnou horninou, která zřejmě granitoidem proráží jako žilný doprovod. Výbrus byl pořízen výlučně z této tmavé žilné horniny a veškerý následující petrografický popis se vztahuje jen k této hornině. Její zrna se pohybují při dolní hranici makroskopické rozlišitelnosti (kolem 0,1 mm) a lze mezi nimi identifikovat zrnitý až krátce sloupečkovitý amfibol. Ostatní součástky hornin pouhým okem identifikovat nelze. Hornina je masivní, tvrdá, drcení vytváří ostrohranné kusovité úlomky se značně ostrými lomnými hranami a nerovně hrbolatými lomnými plochami.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %): amfibol (42%), živce (36), křemen (19), akcesorie (3).

Amfibol svým velkým množstvím určuje celkový makroskopický vzhled a hlavně barvu horniny. Je  drobný (do 1 mm) a má kalně hnědozelený pleochroismus. Jeho tvar kolísá od téměř izometricky zrnitého přes krátce sloupečkovitý až po dlouze sloupečkovitý. Velmi často se agregátně shlukuje.

Živce jsou zastoupeny patrně jen plagioklasem. Bazicita je pro pokročilou alteraci (sericitizaci a saussuritizaci) nesnadná, zřejmě však jde o andezín v celé jeho šíři (cca An 32 až 49). Nejčastějším tvarem jsou poněkud širší lišty. V podobě vyrostlic se plagioklas v podstatě nevyskytuje, je jen v drobných jedincích velikosti vesměs pod 1 mm.

Křemen představuje až nečekaně hojnou součástku horniny. Je vyvinut jednak v nepříliš četných větších zrnech (velikosti až 2 mm), které by bylo možno interpretovat jako vyrostlice, i když jim chybí automorfní tvary. Hojnější je v základní hmotě, kde se jeho rozměry pohybují většinou v dolních desetinách mm. Jak pro větší, tak i pro drobná zrna (obojí xenomorfně omezená) je příznačná intenzivní deformace. Vnitřní úhly zhášení dosahují hodnot až 20o, na okrajích větších (vyrostlicových) zrn se objevuje tlaková granulace.

Mezi akcesorie lze zařadit nejen apatit a rudní minerál, ale vzhledem k velmi malému zastoupení i ojedinělé diopsidické pyroxeny a biotit.

Struktura je nevýrazně porfyrická s hypautomorfně zrnitou strukturou základní hmoty, textura je všesměrná a masivní.

Petrografické označení: vzhledem k porfyrické struktuře (zde málo typické) jde o AMFIBOLICKÝ KVARCDIORITOVÝ PORFYRIT, vzhledem k vůdčí roli amfibolů o AMFIBOLICKÝ LAMPROFYR (KŘEMENNÝ MALCHIT).

S uspokojivou odolností k alkalické reakci nelze u dané suroviny vzhledem k silné deformaci křemene počítat.