# Etapa f) 	Odběr vzorků hornin a jejich petrografický a mineralogický rozbor

Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.

Řešitel: Ing. Miroslav Hörbe

Husova 675

50801 Hořice v Podkrkonoší

Zpracoval:		Ing. Miroslav Hörbe

Během IV. čtvrtletí roku 2001 bylo provedeno celkem 36 odběrů a celkem odebráno 41 vzorků, které jsou rozděleny do třech základních skupin podle vyráběného typu kameniva, již hotové výsledky jsou uvedeny v tabulkách :

- výroba drceného kameniva (celkem 26vzorků)

- výroba těženého kameniva (celkem 12 vzorků)

- výroba uhličitanového kameniva (celkem 3 vzorky)

Tabulka č. 1.:Přehled výsledků zkoušek ASTM reaktivnosti drceného kameniva s alkáliemi v cementu (mimo uhličitanového), červeně jsou označeny hodnoty, které nevyhověly ASTM

| Poř. čís. | Zakázka číslo | Vzorek číslo | Etáž číslo | Číslo místa odběru (viz schéma) | Hornina | Charakteristické znaky horniny (reaktivní součástky, rozpad ap.) | Dilatometrická trámcová zkouška (poměrné prodl.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ASTM C 1260-94 |
|  |  |  |  |  |  |  | (l - 16 |
|  |  |  |  |  |  |  | % délky |
| 1 | 1124/01 | 3283 | 5 | 1 | Droba | Deform. křemen - 15° | 0,280 |
| 2 | 1128/01 | 3287 | 415 | 1 | Droba | Deformovaný křemen | 0,220 |
| 3 | 1132/01 | 3291 | 3 | 1 | Droba | Deformovaný křemen | 0,190 |
| 4 | 1038/01 | 3025 | 2 | 1 | Amfibolit (epidot) | Nebyly zjištěny | 0,010 |
| 5 | 1037/01 | 3024 | 2 | 1 | Rohovec | Slabé deform. křemene | 0,160 |
| 6 | 1039/01 | 3026 | Zahl. | 1 | Rula biotitická | Deformovaný křemen | 0,080 |
| 7 | 1040/01 | 3027 | 3 | 1 | Granodiorit | Nebyly zjištěny | 0,030 |

Tabulka č. 2.:Přehled výsledků zkoušek reaktivnosti těženého kameniva s alkáliemi v cementu, všechny vzorky, které byly doposud zpracovány jsou vyhovující

| Poř. čís. | Zakázka číslo | Vzorek číslo | Místo odběru | Hornina, druh kameniva | Přítomné reaktivní minerály | Dilatometrická trámcová zkouška (poměrné prodloužení) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ASTM C 1260-94 |
|  |  |  |  |  |  | l – 16 |
|  |  |  |  |  |  | % délky |
| 1 | 1031/01 | 3018 | TV | Štěrkopísek | - | 0,150 |
| 2 | 1032/01 | 3019 | TV | Štěrkopísek | - | 0,160 |
| 3 | 1035/01 | 3022 | TV | Štěrkopísek | - | 0,140 |
| 4 | 1131/01 | 3290 | TV | Drobnozrnný štěrk | Navětr.slídn. hor. | 0,140 |
| 5 | 1123/01 | 3282 | TV | Střednozrnný štěrk | Navětr.slídn. hor. | 0,130 |
| 6 | 1129/01 | 3288 | TV | Písčitý štěrk | Droby, kvarcity | 0,120 |
| 7 | 1130/01 | 3289 | TV | Drobnozrnný štěrk | Droby, kvarcity | 0,180 |
| 8 | 1134/01 | 3293 | 1 | Štěrkovitý písek | Nebyly zjištěny | 0,060 |

TV – těžba z vody

Ostatní zkoušky bohužel nejsou dosud k dispozici, z důvodu jejich časové náročnosti.

# Lokalizace odběrů vzorků hornin v roce 2001

# Text boxes

uhličitanové kamenivo

těžené kamenivo

drcené kamenivo