ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo :  1287/01

Vzorek číslo: 	 3747/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : PÍSČITÝ ŠTĚRK

Odebráno: 22.11.2001 (těžba z vody)

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Vzorek žlutohnědého klastického sedimentu byl rozdělen na sítech o okatosti 2,  1 a 0.063 mm, přičemž byly zjišťovány jednotlivé zrnitostní podíly.

Na základě zrnitostní analýzy lze konstatovat, že odebraný vzorek obsahuje 53,9 % pískových zrn (2-0.063 mm), 45,1 % štěrkových součástí (nad 2 mm). Zbylých  1,0 % je podsítné (pod 0.063 mm) připadající na aleuritický a pelitický podíl.  Na základě  klasifikace Kukala (1985) se tedy jedná o písčitý štěrk.

Štěrková frakce vzorku je polymiktní, obsahuje 63,2 % středních valounů (10-50 mm), zbytek připadá na drobné valouny (2-10 mm).

Na základě provedené valounové analýzy je možné konstatovat,  že  psefitická - štěrková  frakce obsahuje především subangulární až semioválné valouny hnědošedých metamorfních hornin (rul) v různém stupni navětrání (36 %), bělavě, semioválné valouny křemene (24 %),  šedé jemnozrnné spilitické horniny (10 %), šedavé jemnozrnné kvarcity (10 %), žlutavé, jemnozrnné, semioválně zaoblené ploché valouny navětralých pískovců a slínovců (10 %), navětralých granitoidních hornin (7 %) a tmavošedých, oválných silicitů buližníkového charakteru (3 %).

Analýzou  psamitických klastů převážně  subangulárně zaoblených byly zjištěny tyto podíly:

Ve frakci 1-2 mm  převažují bělavá a nažloutlá zrna  subangulárního   křemene (45 %), ve zbylé části jsou obsaženy úlomky drobnozrnných granitoidních hornin a křemen-živcových srostlic (často i slídnatých) (50 %). V menším množství jsou v této frakci obsažené i semioválná až oválná zrna tmavých bazických hornin (3 %) a kvarcitů (2 %).

Ve frakci 0.063 - 1 mm přibývá semioválných až oválných zrn bělavého až žlutavého křemene  (55 %), dále jsou přítomny rozpadavé živce a jeho srostlice s křemenem (40 %), slídy (3 %) a tmavá jemnozrnná bazika (2 %).

V podřadně zastoupeném aleuritickém podílu (mouce) je vedle křemene zastoupen živec, slídy a jílové minerály.

V odebraném  vzorku je přítomen menší podíl tmavošedých silicitů, který by mohl být rizikový z hlediska nežádoucí alkalické reakce.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo :  1032/01

Vzorek číslo: 	 3019/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : ŠTĚRKOVITÝ PÍSEK

Odebráno: 10.10.2001 (těžba z vody)

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Vzorek světle hnědého klastického sedimentu byl rozdělen na sítech o okatosti 2,  1 a 0.063 mm, přičemž byly zjišťovány jednotlivé zrnitostní podíly.

Na základě zrnitostní analýzy lze konstatovat, že odebraný vzorek obsahuje 78,6 % pískových zrn (2-0.063 mm), 20,3 % štěrkových součástí (nad 2 m). Zbylých  1,1 % je podsítné (pod 0.063 mm) připadající na aleuritický a pelitický podíl.  Na základě  klasifikace Kukala (1985) se tedy jedná o  štěrkovitý písek.

Štěrková frakce vzorku je polymiktní, obsahuje 29,6 % středních valounů (10-50 mm), zbylá část připadá na drobné valouny (2-10 mm).

Na základě provedené valounové analýzy je možné konstatovat,  že  psefitická,  štěrková  frakce obsahuje bílé a šedobílé subangulární valouny křemene a křemitých hornin (45 %), subangulární valouny rul (25 %), semioválné, navětralé křídové sedimenty (pískovce) (14 %), tmavošedé jemnozrnné, nejčastěji semioválné, ploché valouny břidličnatých hornin (10 %) a subangulární valouny pegmatitů, resp. granitoidních hornin (3 %) a amfibolitů (3 %).

Analýzou  psamitických klastů převážně  subangulárně zaoblených byly zjištěny tyto podíly:

Ve frakci 1-2 mm  převažují šedobílá zrna subangulárního   křemene (45 %), zbylou část tvoří subangulární, navětralá zrna živců a křemen-živcových srostlic (30 %), tmavošedých břidlic (15 %) a úlomků navětralých živcových rul a granitoidních hornin (10 %).

Ve frakci 0.063 - 1 mm přibývá semioválných zrn  šedobílého křemene  (65 %), dále jsou přítomny živce a jejich srostlice s křemenem (25 %), zrna tmavošedých břidlic (8 %) a  slíd (2 %).

V podřadně zastoupeném aleuritickém podílu (mouce) je vedle křemene zastoupen živec, slídy a jílové minerály.

V odebraném  vzorku nebylo zjištěno větší množství rizikových složek z hlediska nežádoucí alkalické reakce.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU:

Vzorek : Hradišťko u Kolína,  GRANT,  10.10.2001,  ŠTĚRKOVITÝ PÍSEK

Provedl a kontroloval: ing. Petr Pauliš

Vzorek světle hnědého klastického sedimentu byl rozdělen na sítech o okatosti 2,  1 a 0.063 mm, přičemž byly zjišťovány jednotlivé zrnitostní podíly.

Na základě zrnitostní analýzy lze konstatovat, že odebraný vzorek obsahuje 76,1 % pískových zrn (2-0.063 mm), 22,9 % štěrkových součástí (nad 2 m). Zbylých  1,0 % je podsítné (pod 0.063 mm) připadající na aleuritický a pelitický podíl.  Na základě  klasifikace Kukala (1985) se tedy jedná o  štěrkovitý písek.

Štěrková frakce vzorku je polymiktní, obsahuje 33,1 % středních valounů (10-50 mm), zbylá část připadá na drobné valouny (2-10 mm).

Na základě provedené valounové analýzy je možné konstatovat,  že  psefitická,  štěrková  frakce obsahuje bílé a šedobílé subangulární valouny křemene a křemitých hornin (50 %), subangulární valouny rul (24 %), semioválné, navětralé křídové sedimenty (pískovce) (14 %), tmavošedé jemnozrnné, nejčastěji semioválné, ploché valouny břidličnatých hornin (6 %) a subangulární valouny pegmatitů, resp. granitoidních hornin (4 %) a amfibolitů (2 %).

Analýzou  psamitických klastů převážně  subangulárně zaoblených byly zjištěny tyto podíly:

Ve frakci 1-2 mm  převažují šedobílá zrna subangulárního   křemene (48 %), zbylou část tvoří subangulární, navětralá zrna živců a křemen-živcových srostlic (35 %), tmavošedých břidlic (9 %) a úlomků navětralých živcových rul a granitoidních hornin (8 %).

Ve frakci 0.063 - 1 mm přibývá semioválných zrn  šedobílého křemene  (68 %), dále jsou přítomny živce a jejich srostlice s křemenem (25 %), zrna tmavošedých břidlic (7 %) a  slíd (2 %).

V podřadně zastoupeném aleuritickém podílu (mouce) je vedle křemene zastoupen živec, slídy a jílové minerály.

V odebraném  vzorku nebylo zjištěno větší množství rizikových složek z hlediska nežádoucí alkalické reakce.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo :  1130/01

Vzorek číslo: 	 3289/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : DROBNOZRNNÝ ŠTĚRK

Odebráno: 25.10.2001 (těžba z vody)

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Vzorek šedého klastického sedimentu byl rozdělen na sítech o okatosti 2,  1 a 0.063 mm, přičemž byly zjišťovány jednotlivé zrnitostní podíly.

Na základě zrnitostní analýzy lze konstatovat, že odebraný vzorek obsahuje 38,1 % pískových zrn (2-0.063 mm), 61,5 % štěrkových součástí (nad 2 mm). Zbylých  0,4 % je podsítné (pod 0.063 mm) připadající na aleuritický a pelitický podíl.  Na základě  klasifikace Kukala (1985) se tedy jedná o drobnozrnný štěrk.

Štěrková frakce vzorku je polymiktní, obsahuje 28,4 % středních valounů (10-50 mm), zbytek připadá na drobné valouny (2-10 mm).

Na základě provedené valounové analýzy je možné konstatovat,  že  psefitická - štěrková  frakce obsahuje:

30 % - tmavošedých semioválných valounů jemnozrnných drob,

20 % - bělavých semioválných valounů křemene,

20 % - subangulárních valounů ruly v různém stupni navětrání,

10 % - světle šedé semioválné valouny kvarcitů (kolem 1 % je tmavošedých),

10 % - šedavé, semioválné valouny navětralých jemnozrnných pískovců a prachovců,

6 % - ploché, semioválné valouny navětralých břidlic a fylitů a

4 % - světlých, semioválných valounů drobnozrnných navětralých granitoidů.

Analýzou  psamitických klastů převážně  subangulárně zaoblených byly zjištěny tyto podíly:

Ve frakci 1-2 mm  převažují bělavá a nažloutlá zrna  subangulárního křemene (60 %),  ve zbylé části jsou obsaženy úlomky jemnozrnných sedimentárních hornin (20 %), rul a granitů (10 %) a křemen-živcových a slídnatých hornin (10 %).

Obdobné zastoupení minerálů bylo zjištěno i ve frakci 0.063 - 1 mm. Převažují subangulárně zaoblená zrna křemene  (70 %), dále jsou přítomny živce a jeho srostlice s křemenem (25 %),  jemnozrnné slídnaté horniny a slídy (5 %).

V podřadně zastoupeném aleuritickém podílu (mouce) je vedle křemene zastoupen živec, slídy a jílové minerály.

V odebraném  vzorku byla zjištěna část rizikových složek (droby, kvarcity) z hlediska nežádoucí alkalické reakce.

Vzorek Hulín - surovina

Vzorek šedého klastického sedimentu byl rozdělen na sítech o okatosti 2 a 0.063 mm, přičemž byl zjišťován pískový a štěrkový podíl.

Na základě zrnitostní analýzy lze konstatovat, že odebraný vzorek obsahuje 51.3 hmot. % pískových zrn (2-0.063 mm), 47.8 % štěrkových součástí (nad 2 mm). Zbylých 0.9 % je podsítné (pod 0.063 mm) připadající na aleuritický a pelitický podíl. Na základě současně používané klasifikace (Kukal 1985) se jedná o písčitý štěrk.

Štěrková frakce vzorku je polymiktní, obsahuje 49 % středních valounů (10-50 mm), zbytek připadá na drobné valouny (2-10 mm).

Na základě provedené valounové analýzy bylo stanovené následující petrografické složení dané psefitové frakce:

31 % - světle šedé nejčastěji semioválné valouny kvarcitů, z toho kolem 2 % tmavých silicitických hornin buližníkového charakteru,

21 % - šedavé převážně semioválné valouny navětralých jemnozrnných pískovců a siltů,

15 % - tmavošedé převážně semioválné valouny navětralých jemnozrnných drob,

14 % - subangulární valouny ruly v různém stupni navětrání,

12 % - bělavé, semioválné až oválné valouny křemene,

4 % - světlé subangulární až semioválné valouny drobnozrnných navětralých granitů,

3 % - ploché semioválné valouny navětralých břidlic a fylitů.

Analýzou psamitických klastů převážně subangulárně až semioválně zaoblených byly zjištěny tyto podíly:

Ve frakci 1 - 2 mm převažují subangulární bělavá, čirá či zakalená křemenná zrna (kolem 70 %), ve zbylé části jsou obsaženy semioválné úlomky jemnzrnných rul a granitů (17 %), jemnozrnných slídnatých hornin (břidlic) 5 %, sedimentárních hornin - drob a pískovců (5 %) a živců (3 %).

Ve frakci 0.063 - 1 mm přibývá semioválných zrn bělavého a žlutavého křemene (80 %). Dále jsou přítomné živce (10 %), lístkovité slídy (2 %) a subangulární až semioválné úlomky navětralých jemnozrnných hornin (8 %), především břidlic a siltů.

V podřadně zastoupené světle hnědé frakci pod 0.063 mm převažuje křemen nad živci, slídou a jílovým minerálem.

V odebraném horninovém vzorku byl zjištěn nevelký podíl součástí potenciálně rizikových z hlediska nežádoucí reakce s alkáliemi (část křemenců) a navětralých drob, proto lze tento vzorek pokládat za potenciálně rizikový z hlediska reakce s alkáliemi.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo :  1035/01

Vzorek číslo: 	 3022/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : PÍSČITÝ ŠTĚRK

Odebráno: 24.10.2001 (těžba z vody)

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Vzorek světle hnědošedého klastického sedimentu byl rozdělen na sítech o okatosti 2,  1 a 0.063 mm, přičemž byly zjišťovány jednotlivé zrnitostní podíly.

Na základě zrnitostní analýzy lze konstatovat, že odebraný vzorek obsahuje 63,1 % pískových zrn (2-0.063 mm), 36,1 % štěrkových součástí (nad 2 m). Zbylých  0,8 % je podsítné (pod 0.063 mm) připadající na aleuritický a pelitický podíl.  Na základě  klasifikace Kukala (1985) se tedy jedná o  písčitý štěrk.

Štěrková frakce vzorku je polymiktní, obsahuje 56,6 % středních valounů (10-50 mm), zbylá část připadá na drobné valouny (2-10 mm).

Na základě provedené valounové analýzy je možné konstatovat,  že  psefitická,  štěrková  frakce obsahuje bílé a šedobílé semioválné valouny křemene a křemitých hornin (50 %), subangulární valouny navětralých rul (27 %), subangulární, slabě navětralé granitoidní horniny (15 %), semioválné, navětralé křídové sedimenty (pískovce) (5 %), tmavošedé jemnozrnné, nejčastěji semioválné, ploché valouny břidličnatých hornin (3 %).

Analýzou  psamitických klastů převážně  subangulárně zaoblených byly zjištěny tyto podíly:

Ve frakci 1-2 mm  převažují šedobílá zrna semioválného křemene (65 %), zbylou část tvoří subangulární až semioválná, navětralá zrna živců a křemen-živcových srostlic (20 %) a úlomky tmavošedých břidličnatých hornin (15 %).

Ve frakci 0.063 - 1 mm přibývá semioválných zrn  šedobílého křemene  (70 %), dále jsou přítomny živce a jejich srostlice s křemenem (23 %), zrna tmavošedých břidlic (5 %) a  slíd (2 %).

V podřadně zastoupeném aleuritickém podílu (mouce) je vedle křemene zastoupen živec, slídy a jílové minerály.

V odebraném  vzorku nebylo zjištěno větší množství rizikových složek z hlediska nežádoucí alkalické reakce.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo :  1256/01

Vzorek číslo: 	 3649/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : PÍSČITÝ ŠTĚRK

Odebráno: 20.11.2001 (těžba z vody)

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Vzorek žlutohnědého klastického sedimentu byl rozdělen na sítech o okatosti 2,  1 a 0.063 mm, přičemž byly zjišťovány jednotlivé zrnitostní podíly.

Na základě zrnitostní analýzy lze konstatovat, že odebraný vzorek obsahuje 70,5 % pískových zrn (2-0.063 mm), 28,4 % štěrkových součástí (nad 2 mm). Zbylých  1,1 % je podsítné (pod 0.063 mm) připadající na aleuritický a pelitický podíl.  Na základě  klasifikace Kukala (1985) se tedy jedná o písčitý štěrk.

Štěrková frakce vzorku je polymiktní pouze drobné valouny (2-10 mm). Na základě provedené valounové analýzy je možné konstatovat,  že  psefitická - štěrková  frakce obsahuje angulární až subangulární valounky navětralých granitoidních a rulových hornin (25 %), živců a křemen-živcových srostlic (45 %), šedého křemene (28 %) a navětralých semioválných tmavošedých jílovců (2 %).

Analýzou  psamitických klastů převážně  subangulárně zaoblených byly zjištěny tyto podíly:

Ve frakci 1-2 mm  převažují šedavá zrna angulárního až subangulárního   křemene (45 %), zbylou část tvoří angulární navětralé živce (40 %) a úlomků granitoidních hornin a křemen-živcových srostlic (15 %).

Ve frakci 0.063 - 1 mm přibývá angulárních až subangulárních zrn  šedého křemene  (65 %), dále jsou přítomny živce a jeho srostlice s křemenem (31 %),  slídy - muskovit i biotit (3 %) a tmavé těžké minerály (1 %).

V podřadně zastoupeném aleuritickém podílu (mouce) je vedle křemene zastoupen živec, slídy a jílové minerály.

V odebraném  vzorku nebyly zjištěny rizikové složky z hlediska nežádoucí alkalické reakce.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo :  1131/01

Vzorek číslo: 	 3290/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : DROBNOZRNNÝ ŠTĚRK

Odebráno: 25.10.2001 (těžba z vody)

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Vzorek žlutohnědého klastického sedimentu byl rozdělen na sítech o okatosti 2,  1 a 0.063 mm, přičemž byly zjišťovány jednotlivé zrnitostní podíly.

Na základě zrnitostní analýzy lze konstatovat, že odebraný vzorek obsahuje 39,9 % pískových zrn (2-0.063 mm), 59,5 % štěrkových součástí (nad 2 mm). Zbylých  0,6 % je podsítné (pod 0.063 mm) připadající na aleuritický a pelitický podíl.  Na základě  klasifikace Kukala (1985) se tedy jedná o drobnozrnný štěrk.

Štěrková frakce vzorku je polymiktní, obsahuje 27,1 % středních valounů (10-50 mm), zbytek připadá na drobné valouny (2-10 mm).

Na základě provedené valounové analýzy je možné konstatovat,  že  psefitická - štěrková  frakce obsahuje subangulární až semioválné valouny ruly v různém stupni navětrání (40 %), bělavé, až nahnědlé, semioválné valouny křemene (30 %), světle šedé semioválné kvarcity (20 %), ploché valouny jemnozrnných břidlic a fylitů (5 %) a šedavé, navětralé, jemnozrnné pískovce a silty (5 %).

Analýzou  psamitických klastů převážně  subangulárně zaoblených byly zjištěny tyto podíly:

Ve frakci 1-2 mm  převažují bělavá a nažloutlá zrna  subangulárního  až semioválného křemene (65 %), ve zbylé části jsou obsaženy úlomky křemen-živcových hornin (často i slídnatých) (25 %) a fylitických břidlic (10 %).

Ve frakci 0.063 - 1 mm přibývá subangulárních až semioválných zrn  křemene  (77 %), dále jsou přítomny živce a jeho srostlice s křemenem (15 %),  jemnozrnné slídnaté horniny (5 %), slídy (2 %) a tmavé těžké minerály (1 %).

V podřadně zastoupeném aleuritickém podílu (mouce) je vedle křemene zastoupen živec, slídy a jílové minerály.

V odebraném  vzorku nebylo zjištěno větší množství rizikových složek z hlediska nežádoucí alkalické reakce. Jisté problémy by mohly způsobit navětralé úlomky slídnatých hornin.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo :  1123/01

Vzorek číslo: 	 3282/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : STŘEDNOZRNNÝ ŠTĚRK

Odebráno: 24.10.2001 (těžba z vody)

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Vzorek žlutohnědého klastického sedimentu byl rozdělen na sítech o okatosti 2,  1 a 0.063 mm, přičemž byly zjišťovány jednotlivé zrnitostní podíly.

Na základě zrnitostní analýzy lze konstatovat, že odebraný vzorek obsahuje 31,1 % pískových zrn (2-0.063 mm), 68,3 % štěrkových součástí (nad 2 mm). Zbylých  0,6 % je podsítné (pod 0.063 mm) připadající na aleuritický a pelitický podíl.  Na základě  klasifikace Kukala (1985) se tedy jedná o střednozrnný štěrk.

Štěrková frakce vzorku je polymiktní, obsahuje 51,9 % středních valounů (10-50 mm), zbytek připadá na drobné valouny (2-10 mm).

Na základě provedené valounové analýzy je možné konstatovat,  že  psefitická - štěrková  frakce obsahuje semioválné valouny různých typů rul v různém stupni navětrání (40 %), semioválné až oválné bělavé  valouny křemene (30 %) a našedlých kvarcitů (15 %), šedavé oválné jemnozrnné pískovce a silty (8 %), ploché oválné valouny břidlic (4 %) a nazelenalých semioválných valouný amfibolitů (3 %).

Analýzou  psamitických klastů převážně  subangulárně zaoblených byly zjištěny tyto podíly:

Ve frakci 1-2 mm  převažují bělavá a nažloutlá zrna  subangulárního  až semioválného křemene (50 %), ve zbylém podílu jsou obsaženy úlomky  slídnatých hornin a křemen-živcových srostlic se slídou  (38 %), živce (10 %)  a slídy (2 %).

Ve frakci 0.063 - 1 mm převažují subangulárně až semioválně zaoblená zrna bělavého a nažloutlého křemene  (60 %), dále jsou přítomny živce a jeho srostlice s křemenem (34 %),  jemnozrnné slídnaté horniny a slída (5 %) a tmavé těžké minerály (1 %).

V podřadně zastoupeném aleuritickém podílu (mouce) je vedle křemene zastoupen živec, slídy a jílové minerály.

V odebraném  vzorku nebylo zjištěno větší množství rizikových složek z hlediska nežádoucí alkalické reakce. Jisté problémy by mohly způsobit navětralé úlomky slídnatých hornin.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo :  1031/01

Vzorek číslo: 	 3018/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : PÍSČITÝ ŠTĚRK

Odebráno: 10.10.2001  (těžba z vody)

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Vzorek světle hnědého klastického sedimentu byl rozdělen na sítech o okatosti 2,  1 a 0.063 mm, přičemž byly zjišťovány jednotlivé zrnitostní podíly.

Na základě zrnitostní analýzy lze konstatovat, že odebraný vzorek obsahuje 61,1 % pískových zrn (2-0.063 mm), 37,6 % štěrkových součástí (nad 2 m). Zbylých  1,3 % je podsítné (pod 0.063 mm) připadající na aleuritický a pelitický podíl.  Na základě  klasifikace Kukala (1985) se tedy jedná o  písčitý štěrk.

Štěrková frakce vzorku je polymiktní, obsahuje 33,7 % středních valounů (10-50 mm), zbylá část připadá na drobné valouny (2-10 mm).

Na základě provedené valounové analýzy je možné konstatovat,  že  psefitická,  štěrková  frakce obsahuje bílé a šedobílé subangulární valouny křemene a křemitých hornin (45 %), světle hnědošedé, oválné, navětralé valouny jemnozrnného pískovce a slínovce (25 %), načervenalé subangulární úlomky prokřemenělých rul (15 %) a granitoidních hornin a křemen-živcových srostlic (13 %). V malém množství jsou v odebraném vzorku zastoupeny valounky tmavošedých silicitů (buližníků) (2 %).

Analýzou  psamitických klastů převážně  subangulárně zaoblených byly zjištěny tyto podíly:

Ve frakci 1-2 mm  převažují šedobílá zrna subangulárního až semioválného  křemene (40 %), zbylou část tvoří subangulární, navětralá zrna živců a křemen-živcových srostlic (35 %), rul (15 %), tmavošedých břidlic (5 %) a úlomků navětralých slídnatých hornin (5 %).

Ve frakci 0.063 - 1 mm přibývá semioválných zrn  šedobílého křemene  (60 %), dále jsou přítomny živce a jejich srostlice s křemenem (28 %), zrna slídnatých hornin a  slíd (12 %).

V podřadně zastoupeném aleuritickém podílu (mouce) je vedle křemene zastoupen živec, slídy a jílové minerály.

V odebraném  vzorku bylo zjištěno jen velmi malé množství rizikových složek z hlediska nežádoucí alkalické reakce.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo :  1134/01

Vzorek číslo: 	 3293/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : ŠTĚRKOVITÝ PÍSEK

Odebráno: 2610.2001 (suchá těžba)

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Vzorek žlutohnědého klastického sedimentu byl rozdělen na sítech o okatosti 2,  1 a 0.063 mm, přičemž byly zjišťovány jednotlivé zrnitostní podíly.

Na základě zrnitostní analýzy lze konstatovat, že odebraný vzorek obsahuje 76,7 % pískových zrn (2-0.063 mm), 22,4 % štěrkových součástí (nad 2 mm). Zbylých  0,9 % je podsítné (pod 0.063 mm) připadající na aleuritický a pelitický podíl.  Na základě  klasifikace Kukala (1985) se tedy jedná o  štěrkovitý písek.

Štěrková frakce vzorku je polymiktní a obsahuje pouze drobné valouny.

Na základě provedené valounové analýzy je možné konstatovat,  že  psefitická frakce (v tomto případě 2-4 mm) obsahuje:

50 % - světlých, středně zrnitých, navětralých, nejčastěji subangulárních valounů granitoidních hornin,

20 % - světlých, narůžovělých, obvykle subangulárních valounů, navětralých rul,

20 %- subangulárních srostlic křemen-živcových zrn,

8 % - šedobílých, subangulárních valounků křemene a

2 % - tmavošedých, semioválných břidličnatých, velmi navětralých hornin.

Analýzou  psamitických klastů převážně  subangulárně zaoblených byly zjištěny tyto podíly:

Frakce 1-2 mm obsahuje subangulární zrna bělavého a načervenalého křemene (35 %), narůžovělého živce (30 %) a srostlic křemene a živce (30 %). Ve zbylé části jsou přítomná subangulárně omezená zrna jemnozrnných granitů a břidlic (5 %).

Obdobné zastoupení minerálů bylo zjištěno i ve frakci 0.063 - 1 mm. Převažují subangulárně a semioválně zaoblená zrna křemene  (40 %), subangulární živce (30 %) a jeho srostlice s křemenem (25 %). Ve zbylé části jsou obsaženy jemnozrnné slídnaté horniny  a slídy (5 %).

V podřadně zastoupeném aleuritickém podílu (mouce) je vedle křemene zastoupen živec, slídy a jílové minerály.

V odebraném  vzorku nebyly zjištěny závažnější podíly rizikových složek z hlediska nežádoucí alkalické reakce.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo :  1129/01

Vzorek číslo: 	3288/02

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : PÍSČITÝ ŠTĚRK

Odebráno: 24.10.2001 (těžba z vody)

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Vzorek šedého klastického sedimentu byl rozdělen na sítech o okatosti 2,  1 a 0.063 mm, přičemž byly zjišťovány jednotlivé zrnitostní podíly.

Na základě zrnitostní analýzy lze konstatovat, že odebraný vzorek obsahuje 60,9 % pískových zrn (2-0.063 mm), 38,5 % štěrkových součástí (nad 2 mm). Zbylých  0,6 % je podsítné (pod 0.063 mm) připadající na aleuritický a pelitický podíl.  Na základě  klasifikace Kukala (1985) se tedy jedná o písčitý štěrk.

Štěrková frakce vzorku je polymiktní, obsahuje 25,9 % středních valounů (10-50 mm), zbytek připadá na drobné valouny (2-10 mm).

Na základě provedené valounové analýzy je možné konstatovat,  že  psefitická - štěrková  frakce obsahuje:

30 % - semioválných šedozelených valounů drob a drobových pískovců,

30 % - subangulárních valounů šedého křemene,

20 % - subangulárních valounů rul,

10 % - subangulárních až semioválných, plochých, navětralých, tmavošedých břidlic,

5 % - subangulárních navětralých, žlutohnědých pískovců a

5 % - subangulárních, vrstevnatých, tmavošedých kvarcitů.

Analýzou  psamitických klastů převážně  subangulárně zaoblených byly zjištěny tyto podíly:

Ve frakci 1-2 mm  jsou obsažena bělavá zrna  subangulárního křemene (60 %), úlomky hornin s živcem, křemenem a slídou (25 %), pískovců a drob (10 %) a břidlic (5 %).

Obdobné zastoupení minerálů bylo zjištěno i ve frakci 0.063 - 1 mm. Převažují subangulárně až semioválně zaoblená zrna křemene  (70 %), dále jsou přítomny živce a jeho srostlice s křemenem (25 %) a  jemnozrnné slídnaté horniny a slídy (5 %).

V podřadně zastoupeném aleuritickém podílu (mouce) je vedle křemene zastoupen živec, slídy a jílové minerály.

V odebraném  vzorku jsou obsaženy rizikové složky (droby, šedé kvarcity) z hlediska nežádoucí alkalické reakce.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo :  1250/01

Vzorek číslo: 	 3643/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny :  ŠTĚRK

Odebráno: 19.11.2001 (skládky odpadu výroby kaolinu)

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Odebraný vzorek bělošedého klastického sedimentu vznikl nadrcením střednozrnného a hrubozrnného štěrku, který odpadá při výrobě kaolinu. Velikostně odpovídá tento vzorek drobným valounům.

Na základě provedené valounové analýzy je možné konstatovat,  že  vzorek obsahuje angulární zrna, které v naprosté většině odpovídají křemenným hmotám různého zabarvení i geneze. Jedná se o bělavý a světle šedý křemen ( 40 %), světle hnědé až žlutohnědé (10 %) a šedé (25 %) kvarcity, světlé, slídnaté, sericitické kvarcity (15 %), křemité relikty granitoidních hornin a arkóz (7 %).  V malém množství (3 %) jsou zastoupeny i tmavošedé silicity buližníkového charakteru.

V odebraném  vzorku je přítomen podíl tmavošedých silicitů, který by mohl být rizikový z hlediska nežádoucí alkalické reakce.  Určitým rizikem by mohly být i další kvarcitické podíly.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo :  1251/01

Vzorek číslo: 	 3644/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : DROBNOZRNNÝ ŠTĚRK

Odebráno: 19.11.2001  (těžba z vody)

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Vzorek žlutošedého klastického sedimentu byl rozdělen na sítech o okatosti 2,  1 a 0.063 mm, přičemž byly zjišťovány jednotlivé zrnitostní podíly.

Na základě zrnitostní analýzy lze konstatovat, že odebraný vzorek obsahuje 48,6 % pískových zrn (2-0.063 mm), 50,5 % štěrkových součástí (nad 2 mm). Zbylých  0,9 % je podsítné (pod 0.063 mm) připadající na aleuritický a pelitický podíl.  Na základě  klasifikace Kukala (1985) se tedy jedná o  drobnozrnný štěrk.

Štěrková frakce vzorku je polymiktní, obsahuje 28,6 % středních valounů (10-50 mm), zbytek připadá na drobné valouny (2-10 mm).

Na základě provedené valounové analýzy je možné konstatovat,  že  psefitická - štěrková  frakce obsahuje angulární až subangulární valouny bělošedého křemene a prokřemenělé relikty hornin (80 %). Zhruba desetiprocentní zastoupení mají tmavošedé valouny kvarcitických hornin a zbylý podíl (10 %) odpovídá subangulárním úlomkům navětralých granitoidních hornin a rul.

Analýzou  psamitických klastů převážně  subangulárně zaoblených byly zjištěny tyto podíly:

Ve frakci 1-2 mm  převažují bělavá zrna  angulárního až subangulárního   křemene (65 %), ve zbylé části jsou obsaženy úlomky kvarcitů (25 %) a navětralých živců (10 %).

Ve frakci 0.063 - 1 mm přibývá subangulárních až semioválných zrn  křemene a kvarcitu (92 %), dále jsou přítomny navětralé živce (6 %) a ), slíd (2 %).

V podřadně zastoupeném aleuritickém podílu (mouce) je vedle křemene zastoupen živec, slídy a jílové minerály.

V odebraném  vzorku je přítomný menší podíl (X %) tmavošedých kvarcitů, který by mohl být rizikový z hlediska nežádoucí alkalické reakce.