ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo :  1327/01

Vzorek číslo: 	 3850/01

Provozovna (lokalita) :

Název horniny :  VÁPENEC S ROHOVCI

Odebráno:  6.12.2001 ze základní etáže

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Hornina má nahnědle tmavošedou barvu. Je velmi jemnozrnná a pouhým okem lze v ní rozeznat drobná karbonátová zrnka velikosti do 0,5 mm. Tato karbonátová hornina obsahuje hlízovité nodule silicitů, jejichž barva je ještě poněkud tmavší než hlavní horniny, je černohnědá. Kromě toho je makroskopicky zcela celistvá, vyznačuje se lasturnatým odlomem a smolným leskem. Rozmístění a protažení nodulí silicitových rohovců indikuje slabě vyvinutou vrstevnatost horniny, která se z geotechnického hlediska jako celek však spíš chová jako všesměrná. Hornina je čerstvá a vyznačuje se při mechanickém drcení nepravidelně kusovitým rozpadem, nerovnými lomnými plochami a ostrými lomnými hranami.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %): jestliže vyjdeme ze situace v dodaném vzorku, která nemusí být pro poměry většího objemu suroviny zcela reprezentativní, lze kvantitativní poměr mezi hlavní karbonátovou horninou a silicitovými rohovci odhadnout zhruba na 85 : 15. Za tohoto předpokladu vychází kvantitativní odhad zastoupení minerálů takto: karbonát 88% (karbonát je přítomen i v silicitovém rohovci), křemičitá hmota 11%, organická hmota 1%.

Karbonát je zastoupen v drtivé převaze kalcitem, jehož zrnitost silně kolísá od setin mm po dolní desetiny mm. Zrna jsou izometrická, místy polysynteticky lamelovaná, xenomorfní. Hojně jsou přítomny rozmanité druhy nepříliš dobře zachovaných fosilií. Kromě silně převládajícího kalcitu se v jemnozrnějších partiích objevují i hypautomorfní až automorfní drobné romboedry, které nejspíš patří dolomitu. Jejich množství však dosahuje nanejvýš 3% celkového objemu horniny.

Křemičitá hmota za zastoupena hlavně velmi jemnozrnným agregátem mikrokrystalického křemene, k němuž se patrně druží i hydratované formy SiO2. Ohraničení křemičitých nodulí proti karbonátové hornině je vždy velmi ostré a v karbonátové hornině se ani singulární křemenná zrnka prakticky neobjevují. Naproti tomu v křemičitých nodulí bývá vždy určitý podíl (kolem jedné pětiny) kalcitu vždy zastoupen.

Organická  kerogenová hmota je rozptýlena v hornině disperzně a je příčinou tmavého makroskopického zbarvení, projevujícího se zákalem i ve výbruse.

Struktura je organodetritická,  textura je slabě vrstevnatá až všesměrná.

Petrografické označení: organogenní mikriticko-sparitický VÁPENEC se slabou dolomitickou příměsí a se SILICITOVÝMI ROHOVCI.

Rohovce jsou na překážku cementářského využití suroviny. Lze ji použít hlavně k výrobě drceného kameniva, které se však pro výrobu silničních betonů nehodí.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo :  1328/01

Vzorek číslo: 	 3851/01 (vzorek č. 1)

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : VÁPENEC KONĚPRUSKÝ

Odebráno:   6.12.2001 z 5.etáže

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Barva horniny je hololeukokratní, světle nahnědlá až narůžovělá, prostřídaná podružnými, poměrně ostře omezenými polohami barvy světle šedé. Značně převládající hnědorůžová část horniny je středně zrnitá, tvořená agregátem karbonátových zrn velikosti 1 až 4 mm, po zrnitostní stránce převážně označitelná jako středně zrnitá. Naproti tomu podřízené světle šedé partie, vytvářející v hornině 2 až 10 mm mocné, řídce rozmístěné pásky, jsou velmi jemnozrnné, makroskopicky v podstatě celistvé. I tyto páskovité partie jsou tvořeny karbonátem. Test pomocí 5% HCl ukazuje, že jak karbonát ve zřetelně zrnité části horniny, tak karbonát v části celistvé patří většinově nebo nejspíš zcela kalcitu. Vrstevnatost horniny je naznačena výše zmíněnými světle šedými pásky, je však pro horninu jako celek málo výrazná.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %): karbonát (99%), příměsi (1).

Ačkoliv makroskopicky vypadá horniny v obou svých výše popsaných částech rovnoměrně zrnitě, v mikroskopu se jeví jako výrazně nerovnoměrně zrnitá. Vedle zrn o velikosti až několik mm, která zřejmě hlavní části horniny dodávají makroskopicky výrazně zrnitý vzhled, se v hornině ve značném množství objevují agregáty karbonátových zrnek, jejichž velikost nezřídka klesá až na setiny mm. Významnou roli ve složivu horniny tvoří četné a druhově značně rozrůzněné organické zbytky. Jemnozrnné agregáty karbonátových zrnek jsou však vesměs těchto zbytků prosty. Nikde nebyla pozorována karbonátová zrna, která by mohla být interpretována jako dolomitová, všechna lze označit jako kalcitová.

Nekarbonátová příměs je téměř zanedbatelná. Je tvořena disperzní kerogeno-jílovou hmotou, jen ve cela  nepatrném množství přibarvenou rozptýleným železitým pigmentem.

Struktura je bioklastická, nerovnoměrně zrnitá,  textura je jen nevýrazně, nepravidelně a značně hrubě vrstevnatá.

Petrografické označení: organodetritický VÁPENEC.

Horninu je možno na základě jejích petrografických vlastností kvalifikovat jako kvalitní surovinu pro výrobu drceného kameniva, včetně použití do silničních betonů, v nichž lze počítat s její značnou odolností k alkalické reakci. Jde však zároveň o velmi hodnotný vysokoprocentní vápenec, který by zasluhoval hospodářsky výhodnější použití.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.

508 01 Hořice, Husova 675

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

----------------------------------------------------------------

PETROGRAFICKÝ POPIS  HORNINOVÉHO VZORKU (GRANT):

Zakázka číslo :  1328/01

Vzorek číslo: 	 3851/01 (vzorek č. 2)

Provozovna (lokalita) :

Název horniny : VÁPENEC S ROHOVCI

Odebráno:   6.12.2001 z 5.etáže

Provedl: ing. Petr Pauliš

Kontroloval: ing. Miroslav Hörbe

Makropopis:

Hornina se skládá ze dvou barevně nepříliš odlišných složek, v obou případech poměrně tmavých. Většinová část je mírně světlejší hnědošedé barvy s mírným nafialovělým nádechem, druhá horninová složka je tmavší, tmavohnědá až černohnědá. První ze zmíněných části je velmi jemnozrnná (velikost zrn v desetinách mm), nožem rypná a je tvořena jednoznačně většinově karbonátem. Druhá, tmavší část je prakticky celistvá, místy až lasturnatě lomná, smolně lesklá a velmi tvrdá( její hlavní složkou je zřejmě afanitická křemičitá hmota, i když ani zde určitá karbonátová příměs (test 5% HCl) nechybí.

Mikropopis:

Minerální složení a odhad kvantitativního zastoupení (obj. %): Vyjdeme-li z odebraného vzorku, který však neodpovídá kvantitativně složení větších objemů suroviny, lze kvantitativní poměry odhadnout takto : převážně karbonátová část horniny 60%, převážně křemičitá část horniny 40%. V karbonátové části dosahuje množství karbonátu cca 98% (zbylá 2% připadají na jílovito-limonitický kal), v křemičité části představuje podíl hmoty SiO2 cca 80% (zbytek patří hlavně karbonátu a podružným podílem organické hmotě). V obou částech horniny jsou velmi hojně zastoupeny drobné organické zbytky.

Karbonátová část horniny je v naprosté převaze kalcitická, místy však lze pozorovat ojedinělé větší automorní romboedry, které nejspíš patří dolomitu. Jeho podíl však dosahuje nanejvýš 2% celkového objemu horniny.

V křemičitých částech horniny (sedimentárních rohovcích) je hmota SiO2 přítomna  jako velmi jemnozrnný agregát křemene doprovázený menším podílem chalcedonu nebo kvarcinu a snad i opálu. Nikdy tu nechybí byť nevelká příměs kalcitu. I tyto rohovce vykazují obsah organických fosílií až mikrofosilií, často okrouhlých průřezů.

Struktura je organodetritická,  textura je hlíznatě hrubě vrstevnatá až masivní.

Petrografické označení: organogenní VÁPENEC (se slabou dolomitickou příměsí) s četnými hlízami silicitových ROHOVCŮ.

Kámen je vhodnou surovinou pro výrobu drceného kameniva, ne však v použití do silničního betonu. Zde hlavní potíže v odolnosti k alkalické reakci budou představovat četné silicitové rohovce. Ani příměs dolomitu, byť jen podružná, není v tomto ohledu příznivým signálem. Silicitové rohovce by mohly též snižovat kvalitu přilnavosti k živicím, pokud by byla surovina použita v asfaltových obalovnách.